ВЛИЯНИЕ ДЕФЕКТОВ СТРУКТУРЫ НА ТЕПЛОПРОВОДНОСТЬ КРИСТАЛЛОВ СОЕДИНЕНИЙ A2B6

Лугуев С.М., Лугуева Н.В.

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт физики им. Х.И. Амирханова Дагестанского научного центра РАН, Россия, Махачкала, ул. Ярагского 94а, E-mail: luguev.if@ mail.ru

Совокупность физико-химических свойств полупроводников группы A2B6 обеспечивает материалам на их основе широкое применение в технике. Коэффициент теплопроводности является параметром, определяющим функциональные возможности используемых материалов, и информация о нем необходима при проведении конструкторских работ. Достоверные данные о теплопроводности необходимы также при проведении технологических работ для совершенствования материалов и расширения областей их применения.

Для оптимизации функциональных возможностей материалов используются различные методы их получения. В ряде случаев использование поликристаллических материалов оказывается более предпочтительным, чем монокристаллов. Однако в зависимости от способа получения в материале преобладают те или иные типы дефектов, от которых зависят его свойства. Размеры зерен, пористость и структура дефектов в существенной мере определяют теплопроводность вещества. Поэтому данные о коэффициенте теплопроводности материалов в зависимости от температуры и дефектов структуры представляют несомненный интерес для решения практических задач.

В настоящей работе рассматриваются результаты экспериментального определения теплопроводности кристаллов соединений A2B6 в зависимости от температуры  и дефектов структуры. Приводится анализ абсолютной величины и температурной зависимости коэффициента теплопроводности монокристаллических образцов, текстурированных поликристаллов, поликристаллов, подвергнутых деформации горячим изостатическим прессованием и рекристаллизации, а также образцов полученных методом вакуумного рекристаллизационного прессования. Исследования показали, что технологическая предыстория в существенной мере определяет величину теплопроводности материала. В текстурированных поликристаллах и поликристаллах, полученных осаждением из паровой фазы, а затем подвергнутых деформации горячим изостатическим сжатием наблюдается анизотропия теплопроводности в направлении оси роста кристаллитов и в направлении перпендикулярном оси их роста. Теплопроводность поликристаллов, полученных методом горячего вакуумного прессования исходного сырья, существенно ниже (при 80 К почти на 400% и более чем на 30% при 300 К), чем теплопроводность поликристаллов, полученных физическим осаждением из паровой фазы. Температурная зависимость теплопроводности исследованных кристаллов определяется также особенностями их фононного спектра.