ИССЛЕДОВАНИЕ РАСПЛАВОВ Na-Cs МЕТОДОМ ПЕРВОПРИНЦИПНОЙ МОЛЕКУЛЯРНОЙ ДИНАМИКИ ВПЛОТЬ ДО ЭКСТРЕМАЛЬНО ВЫСОКИХ ТЕМПЕРАТУР И ДАВЛЕНИЙ

Юрьев А.А., Гельчинский Б.Р.

Институт металлургии УрО РАН,

Россия, 620016, г.Екатеринбург, ул.Амундсена, 101.

E-mail: yurev_anatolii@mail.ru

В настоящее время активно изучаются свойства веществ, в том числе жидких металлов, при сверхвысоких температурах и давлениях. Интерес к жидким щелочным металлам в последнее время вызван также тем, что недавно обнаружены их необычные свойства (переход металл-диэлектрик), в частности для Na [1,2], при сверхвысоких давлениях. Большинство теоретических работ по изучению жидких металлов основаны на методах компьютерного моделирования (см. например обзор [3]). Наиболее перспективным, на наш взгляд, является метод первопринципной молекулярной динамики, который дает возможность изучать поведение сложных систем для широкой области термодинамических параметров, не исследуемых аналитически, и становится возможным прогнозирование свойств в условиях затруднительных для эксперимента. Щелочные металлы в последнее время активно изучались, в том числе и методами первопринципной молекулярной динамики. Используемые при этом программы, как правило, основаны на базисе плоских волн и позволяют рассчитывать ячейки с числом атомов не более сотни.

В настоящей работе проводится первопринципное моделирование жидких Na и Cs при сверхвысоких давлениях, а также эквиатомного расплава Na-Cs с помощью программы SIESTA [4]. В ней применен базис атомноподобных волновых функций и можно исследовать суперячейки с большим числом частиц. Ранее этот подход применялся нами для изучения расплавов щелочных металлов от температуры плавления вплоть до критической точки. Выбрана суперячейка из 250 атомов и проведены расчеты при температуре плавления для объема V0, соответствующего атмосферному давлению, а также для двух сильно сжатых состояний: 1) V=0,5V0 (сжатие на 50%) и 2) V=0,3V0 (сжатие на 70%). Для жидкого Na при выходе системы на равновесное состояние в первом случае давление составляет около 12 ГПа, а во втором случае 60 ГПа. На рис. 1 показано рассчитанное нами уравнение состояния для жидкого Na в сравнении с экспериментальными данными из [1]. Видно неплохое согласие расчетных и опытных данных. Отметим также, что наши расчетные данные практически совпадают с теоретическими оценками в [3], где использовалась гораздо более сложная модель.

На рис. 2 приведены результаты расчета структурных функций Na при разных давлениях. Как и должно быть первый максимум сдвигается существенно в сторону меньших расстояний с ростом давления, но при этом

Рис. 1 Уравнение состояния жидкого Na при высоких давлениях

Рис. 2 Функция радиального распределения атомов жидкого Na при разных степенях сжатия

высота пика меняется немонотонно, он сначала растет, а затем даже уменьшается.

По первому максимуму g(R) мы оценили число соседей Z в первой координационной сфере. При нормальном давлении оно составляет примерно 11, при давлении 12 ГПа Z=11,7 и при 60 ГПа Z=11,8, т.е. число ближайших соседей остается практически неизменным и близко к плотной упаковке, а структура остается подобной и уменьшается лишь расстояние между атомами. Отметим, что полученные в [2] функции радиального распределения имеют существенно более низкие первые максимумы.

На рис. 3 показано, как изменяется электронная структура жидкого Na под давлением. При обычном давлении на уровне Ферми, EF, плотность состояний имеет большое значение, близкое к величине для свободного электронного газа, а провал на плотности смещен влево примерно на 1 eV. При повышении давления до 12 ГПа этот провал смешается практически на уровень Ферми и становится глубже. И, наконец, при Р=60 ГПа вся плотность состояний представляет из себя разделенные пики, а на уровне Ферми появляется запрещенная зона, что соответствует переходу металл-неметалл.

Рис. 3 Плотность электронных состояний жидкого Na при разных степенях сжатия

Нижняя кривая на рис.3 соответствует критической плотности и температуре. Поскольку при переходе от верхней к нижней кривой атомная плотность уменьшается, то можно предположить, что ее значение является определяющим для характера плотности электронных состояний.

Наконец, на рис. 4 приведены данные о структуре в расплаве Na-Cs при Т=400 К. Видно, что ближайшими соседями, как натрия, так и цезия являются атомы натрия. Вычисленные парциальные координационные числа для сплава составили ZNa-Na=3,2, ZCs-Cs=8,0 и ZNa-Cs=5,7 хорошо согласуются с данными других расчетов за исключением координационного числа Na-Na.

Рис. 4 Парциальные корреляционные функции в системы Na-Cs при температуре 400 К:1 – Na-Na; 2 – Na-Cs; 3 – Cs-Cs.

Таким образом, в работе простая модель, использованная ранее для жидких щелочных металлов и учитывающая самый простой базис, который включает лишь s-электроны, перенесена без изменений для описания их свойств при сверхвысоких давлениях и на двойную систему. Удается точно описать изменение давления и плотности электронных состояний, соответствующее переходу металл-неметалл при сильном сжатии.

В целом подход, основанный первопринципной молекулярной динамике, позволяет описать широкий спектр характеристик жидких металлов (динамические, структурные, энергетические и электронные) как вдоль кривой насыщения вплоть до критической точки, так и в области экстремальных температур и давлений.

Работа поддержана проектами УрО РАН РЦП-14-П12 и Президиума РАН П-1025.

ЛИТЕРАТУРА

1. E.-Y. Raty, E. Schwegler, S.A. Bonev. Nature 449 (2007) 448.

2. E.R. Hernandez, J. Iniguez. Phys. Rev. Lett. 98 (2007) 055501.

3. Д.К. Белащенко. УФН, 183 (2013) 1281.

4. J. M. Soler, E. Artacho, J. D. Gale et al. J. Phys.: Condens. Matter, 14 (2002) 2745.