МОДИФИЦИРОВАННЫЙ МЕТОД ХИМИЧЕСКОГО ПАРОФАЗНОГО ОСАЖДЕНИЯ КВАРЦЕВОГО СТЕКЛА (MCVD),  ЛЕГИРОВАННОГО ФТОРОМ И ОКСИДОМ БОРА

Андреев А. Г.1,   Дукельский К. В.2,  Ероньян М. А.2,   Крюков И. И.1,              Полосков А. А. 1,  Цибиногина М. К.1

1ОАО ПНППК, 614990, ул. 25 Октября д. 106, Пермь ГСП-590, Россия, cmk_07@mail.ru

2 НИТИОМ ВНЦ "ГОИ им.С. И. Вавилова”, ул. Бабушкина д. 36/1, 192171, Санкт-Петербург, Россия,

eronyan@mail.ru

В MCVD методе при  изготовлении кварцевых волоконных световодов (ВС) с целью направленного изменения их свойств широко используются различные легирующие компоненты. Они, в основном, приводят к увеличению показателя преломления (ПП)  стеклообразного диоксида кремния. И только две добавки приводят к его понижению: B2O3 и фтор. Кварцевые стекла, легированные этими компонентами, в равной степени обладают радиационно-оптической устойчивостью, однако  боросиликатное стекло существенно отличается от фторсиликатного как по вязкости, так и по коэффициенту термического расширения. В зависимости от функционального назначения ВС эти добавки могут использоваться как индивидуально, так и совместно. Кварцевые стекла с низким показателем преломления, разными оптическими, вязкостными, и теплофизическими свойствами необходимы для разработки ВС, обладающих особыми свойствами:  малыми оптическими потерями, повышенной надежностью, радиационно-оптической и поляризационной устойчивостью.

Известно, что попытки уменьшения ПП при совместном легировании кварцевого стекла этими компонентами не дают ожидаемого суммарного эффекта, а совместимость фторсиликатных и боросиликатных слоев стекла до настоящего времени не исследовалась.

Целью настоящей работы является исследование MCVD процесса  получения фторбороосиликатного стекла и совместимости слоев кварцевого стекла легированного фтором и  B2O3. Для этого методом химической термодинамики рассчитаны равновесные давления для реакции 3SiF4 +2B2O3 = 4BF3 + 3SiO2 и проведены экспериментальные исследования по легированию кварцевого стекла F и B2O3.

Расчет равновесных давлений фторидов кремния и бора проводили на основании табулированных в справочной литературе данных по температурной зависимости свободной энергии образования веществ.  Термодинамическую активность оксидов приняли за 1, так как в процессе газофазной реакции осаждается смесь частиц, состоящих из чистых компонентов: B2O3 и SiO2.

Результаты исследований свидетельствуют о взаимной несовместимости этих добавок. Фторирование кварцевого стекла снижает степень превращения исходного борсодержащего вещества (BBr3) в B2O3 из-за образования  BF3, в то время как образующийся оксид бора снижает температуру спекания пористого слоя на       100 - 250 оС, блокируя тем самым процесс диффузионного насыщения частиц кремнезема фтором.