ТЕРМОДИНАМИКА ПАРООБРАЗОВАНИЯ В СИСТЕМЕ Ga2O3—ZnO

Грибченкова Н.А., Стеблевский А.В., Алиханян А.С.

Институт общей и неорганической химии им. Н.С. Курнакова, Россия, 119991, Москва, ГСП-1, Ленинский пр-т, 31. gribchenkova@igic.ras.ru

Образцы исследуемой системы составов 10, 50, 66.67, 75 % мол. GaO1.5 были получены методом твердофазного синтеза из оксидов при температуре 1050°C в течение 40 часов. По данным РФА в результате образовались индивидуальная фаза ZnGa2O4 со структурой шпинели и гетерогенные смеси ZnGa2O4 с оксидами цинка и галлия.

Парообразование полученных образцов было изучено эффузионным методом Кнудсена в сочетании с масс-спектральным анализом газовой фазы на приборе МС-1301 в интервале температур 1360—1470 K с использованием кварцевых эффузионных камер. Пар над системой состоит практически только из атомов Zn и молекул O2. Конденсированная фаза в течение эксперимента обогащается оксидом галлия. По данным элементного анализа, проведенного на приборе ЭМАЛ-2, нелетучий остаток в экспериментах по полной сублимации образцов системы представлял собой Ga2O3. Из экспериментальных данных определены парциальные давления компонентов газовой фазы над системой (табл.).

Таблица. Парциальные и общее давления компонентов газовой фазы p над системой GaO1.5—ZnO при 1410 К.

| Конденсированная фаза | p(а)/Па |
| --- | --- |
|  | Zn | O2 | Ga2O (б) | Общее |
| ZnO | 6.24 | 2.19 | - | 8.43 |
| ZnO+ZnGa2O4 (I) | 6.24 | 2.19 | 4.16×10-7 | 8.43 |
| ZnGa2O4+GaO1.5 (II) | 7.65×10-1 | 2.68×10-1 | 3.39×10-6 | 1.03 |
| GaO1.5 | - | 6.44×10-4 (б) | 1.42×10-3 | 2.06×10-3 |

(а) давления приведены с точностью, необходимой для корректного расчета констант равновесия

(б) величины рассчитаны экстраполяцией данных [1] к температуре 1410 К

Газовая фаза над гетерогенной областью ZnGa2O4+GaO1.5 (II) содержит 0.001% Ga (от общего количества металлов в паре), а его концентрация в паре над областью ZnO+ZnGa2O4 (I) составляет 1×10-5 %.

Построена p—x-проекция фазовой диаграммы квазибинарной системы GaO1.5—ZnO (рис.). По третьему закону термодинамики рассчитана величина стандартной энтальпии образования смешанного оксида цинка и галлия ΔfH°(ZnGa2O4, кр., 298/K) = –1457±6 кДж/моль.

Рис. p—x-проекция фазовой диаграммы квазибинарной системы GaO1.5—ZnO при 1410 К.

ЛИТЕРАТУРА

[1] Казенас Е.К., Цветков Ю.В. Испарение оксидов. М.: Наука, 1997. С. 117.