СТРУКТУРА И СВОЙСТВА НАНОКРИСТАЛЛИЧЕСКОГО

ФЕРРИТА ВИСМУТА

Мурлиева Ж.Х., Фараджева М.П., Палчаев Д.К., Рабаданов М.Х., Садыков С.А., Каллаев С.Н., Хамидов М.М., Эмиров Р.М.

Дагестанский государственный университет, РФ,

367000,Махачкала, ул. М.Гаджиева 43 А, zhariyat@mail.ru

Феррит висмута наиболее перспективный из мультиферроиков в плане  практического применения, поскольку сегнетоэлектрическое и антиферромагнитное упорядочения в нем наблюдаются при комнатных температурах [1,2]. Со времени получения этого соединения твердофазным методом, продолжается поиск оптимальных режимов его синтеза [3-9], поскольку в реакционной смеси при этом возникают другие фазы, такие как силленит Bi25FeO39  и муллит Bi2Fe4O9. Причем эту проблему невозможно решить путем изменения времени и температуры отжига [10]. Кроме того, для проявления магнитных свойств BiFeO3 необходимо «разбить» пространственно-модулированную антиферромагнитную спиновую циклоиду с периодом 62 нм. Этот результат достигается, в частности, при получении BiFeO3 в наноразмерном виде [1, 2, 11-13].

Нами синтезирован нанокристаллический порошок феррита висмута методом сжигания нитрат-органических прекурсоров [14], позволяющим уже в один этап получить почти монофазный состав. Дифракционный анализ и оценка дисперсности порошка проводились на дифрактометре  PANalytical Empyrean series 2. Полученный порошок представляет собой агломераты частиц размером от 10 нм до 35 нм, вкрапленных в аморфную фазу, что показали исследования морфологии, проведенные на сканирующем зондовом микроскопе LEO-1450 с EDX-анализатором  INCA Energy. Исходный порошок обнаруживает  явные магнитные свойства.

На рисунке 1 приведена дифрактограмма полученного порошка феррита висмута, из которой видно хорошее совпадение экспериментальных пиков со значениями из базы данных PAN – ICSD, кроме небольших пиков при углах  228 и 35,5, которые этой базой не идентифицируются. После прокаливания нанопорошка при температурах 700-900оС при этих углах появляются пики муллита Bi2Fe4O9 [15]. С повышением температуры прокаливания интенсивность этих пиков возрастает. Возможно, это связано с возрастанием ее содержания до 10% в результате рекристаллизации частиц  за счет аморфной фазы, обогащенной висмутом.

Отсутствие других фаз в исходном нанопорошке, вплоть до температуры (826оС) перехода нанокристаллического феррита висмута из - в - фазу, показали так же результаты дифференциального термического анализа, проведенного на дифференциальном сканирующем калориметре DSC204 F1 Phoenix® фирмы NETZSCH. На температурной зависимости теплоемкости этого порошка, обнаруживаются два максимума при температурах ~365оС и ~480оС, которые близки к температурам Нееля [2] и Кюри (ферромагнитного перехода) [16]

Рис. 1. Дифрактограмма нанопорошка BiFe3O и фазовая диаграмма с содержанием фаз  Phase Bismuth Ferrate(III): Weight fraction/ %:100.0

соответственно.

Исследованы температурная и частотная зависимости электроемкости и диэлектрических потерь образцов при нагревании и охлаждении (от комнатных температур до 650оС) [15]. Образцы представляли плоские конденсаторы диаметром 4 мм и толщиной 0,6 мм, полученные путем холодного прессования нашего нанокристаллического порошка под давлением 1ГПа и микрокристаллического образца, изготовленного по обычной керамической технологии [17]. Контакты наносились серебряной пастой марки SP-40+ Water Based Silver Ink.

На рисунке 2 приведены результаты зависимостей относительной электроемкости нанокристаллического образца (отнесенной к электроемкости при 200оС, где значение электроемкости на любой частоте еще оставалось постоянным) и потерь, полученные при нагревании. В отличие от микрокристаллического образца здесь наблюдается явная частотная дисперсия электроемкости с возрастанием и уходом ее максимума в область высоких значений частоты и температуры соответственно [15]. Для микрокристаллического образца вплоть до 330оС потери на всех частотах не наблюдаются. Они возникают, начиная с 347оС, при возникновении сегнетоэластического эффекта и существенно возрастают выше 357оС. Обнаруженное существенное расхождение наблюдаемых свойств этих образцов, может быть связано как с различием дисперсности частиц, так и с состоянием границ между этими частицами. Как показали наши исследования, на особенности диэлектрических свойств феррита висмута оказывают влияние, как размеры частиц, так и  степень их спекания.

Проведены исследования температурной зависимости электропроводности при одном и том же значении постоянного напряжения керамики из микрокристаллического порошка, образца из нанопорошка, подвергнутого  кратковременной термической обработке (в течение 1 часа при 500оС) (слабомагнитного) и образца из исходного холоднопрессованного нанопорошка (магнитного).

Рис. 2. Температурная зависимость относительной электроемкости (1- 500Гц, 2 -1кГц, 3- 2кГц, 4 - 5 кГц, 5 - 10кГц)  и потерь (6- 500Гц, 7-1кГц, 8- 2кГц, 9- 5 кГц, 10- 10кГц) для нанокристаллического образца.

Образцы имели примерно одинаковую геометрию, измерения проводились как в вакууме (от 80К до 416К), так и на воздухе. Керамика, полученная из микронного порошка, не проявила фоточувствительность к интегральному свету.

Предварительно отожженный образец обнаруживает слабую фоточувствительность. На температурной зависимости проводимости этого образца проявляются два наклона с перегибом, приходящимся на область ~ 355К. У неотожженного образца ход температурных зависимостей  проводимости  на свету и в темноте практически совпадает вплоть до ~ 350К (623оС), а выше этой температуры заметно проявляется фоточувствительность. Причем, различие значений тока, измеренных в темноте и на свету (фототок), возрастает на два порядка при изменении температуры от 350К до 415К.

Для выявления причин и природы термоактивационного характера фотопроводимости этого образца необходимы дальнейшие исследования.

Работа выполнена при финансовой поддержке базовой части ГЗ № 2560, проектной части ГЗ № 16.1103.2014/K, Программы стратегического развития ФГБОУ ВПО «Дагестанский государственный университет».

ЛИТЕРАТУРА

1. В.М Денисов, Н.В Белоусова, В.П. Жереб. и др. J.of Siberian Federal University. Chemistry. 2 5 (2012) 146.

2. А.П. Пятаков, А.К. Звездин Ж. УФН. 182 6 (2012) 593.

3. A. Maitre, M.Francois, J.C. Gachon. J. Phase Equilibria and Diffusion. 25 1 (2004) 59.

4. R. Palai,  R.S. Katijar, Schmid H. et al. J. Phys. Rev. B. 77 (2008) 014110.

5. J. Lu, Qiao L.J., Fu P.Z. et al. J. Cryst. Growth. 318 (2011) 936.

6. А.Н. Калинкин, В.М. Скориков.  ЖНХ  55 11 (2010) 1903.

7. А.К. Звездин, А.П. Пятаков.  ж. УФН  174 4 (2004) 465.

8. В.С. Филипьев, Н.П. Смолянинов, Е.Г. Фесенко и др. Ж. Кристаллография  5 6 (1990) 958.

9.  D. Lebeugle, А.Mougin, M. Viret et al. J. Phys. Rev. B  81 (2010) 134411.

10. А.И. Клындюк, Е.А.Чижова, А.А. Затюпо, Л.А. Башкиров, В.В. Гусаров, Е.А. Тугова. ж. Неорганическая химия. Известия национальной Академии наук Беларуссии  4 (2012) 5.

11. H.Chang, F.Yuan, C.Shih et al. J. Nanoscale Research Letters. 7 (2012) 435.

12. Z. Chen, G. Zhan, H. Xin et al. J.Cryst. Res. Technol. 46 (2011) 309.

13. A. Manzoor, S. K. Hasanain, A. Mumtaz et al. J. Nanopart. Res. 14 (2012) 1310.

14. М.Х. Рабаданов,  Д.К. Палчаев, Ш.В. Ахмедов и др.  Способ получения нанопорошков на основе феррита висмута. Заявка на получение патента от 30.10.2013г., рег. № 2013148506

15. Д.К. Палчаев Д.К., Фараджева М. П., С.А. Садыков, М.Х. Рабаданов

Ж.Х. Мурлиева и др.  Ж. Письма в ЖТФ 40 21 (2014) 54.

16. Z.X. Cheng, A.H. Li, X.L. Wang  et al.  J. Appl. Phys. 103 (2008) 07E507.

17. С.Н. Каллаев, З.М.Омаров, Р.Г. Митаров и др. ж. ЖЭТФ. 138 (2010) 475.