ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СМЕСЕЙ НА ОСНОВЕ ТИОСУЛЬФАТА НАТРИЯ

*Амерханова Ш. К., **Александров В. Д., *Шляпов Р. М., *Уали А. С.

*Карагандинский государственный университет им. Е. А. Букетова, Казахстан, Караганда, ул. Университетская, 28, 100028, amerkhanova_sh@mail.ru

**Донбасская национальная академия строительства и архитектуры, ул. Державина, 2, г. Макеевка, Донецкая обл., 86123, Украина

В настоящее время в связи с разработкой конструкций чувствительных к резкой смене температурного режима возникает необходимость использования в малых масштабах источников тепла, так в литературе рассмотрена конструкция теплового аккумулятора, включающего отдельные металлические емкости, заполненные теплоаккумулирующим материалом. Причем основной принцип, заложенный в их работе, заключается в накоплении теплоаккумулирующим материалом (ацетат натрия трехводный с добавками солей и стабилизатора) в процессе работы строительной машины тепловой энергии и дальнейшей ее передачи в процессе межсменной стоянки [1]. Поэтому в работе были изучены теплоаккумулирующие свойства смесей на основе тиосульфата натрия.Образцы ТАМ в количестве 5,5 г готовили механическим смешением составных частей в фарфоровой ступке при соотношении   основная соль:добавка (10:1). В качестве второго компонента были использованы теллурат натрия и селенат натрия. Исследования проведены визуально-термическим методом с фиксацией температуры хромель-алюмелевой термопарой. Функцией отклика служила величина термо-э.д.с. Расчет удельной теплоты плавления проводили по методике [2].

Показано, что пентагидрат тиосульфата натрия является растворителем по отношению к добавке, поскольку температура плавления второго компонента существенно выше. В связи с этим расплав смеси является раствором, теплоемкость которого отличается от теплоемкости растворителя (основной соли) [3]. Также впервые методом Ландия были определены коэффициенты температурной зависимости теплоемкости для селената и теллурата натрия в интервале 298 К – Тпл [4].

Таблица 1 – Коэффициенты температурной зависимости теплоемкости селената и теллурата натрия

| Соединение | Cp, кал/моль·К |  |  | 298 - Тпл |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | a | b·103 | c·105 |  |
| Na2SeO4 | 35.60 | 5,33 | 0,35 | 298 – 1003 К |
| Na2TeO4 | 36.04 | 4,84 | 0,37 | 298 – 1009 К |

Далее на основании кинетических кривых охлаждения были рассчитаны температуры плавления смеси и удельные теплоты плавления смесей пентагидрата тиосульфата натрия с селенатом и теллуратом натрия.

Таблица 2 Термодинамические характеристики процесса плавления смесей пентагидрата тиосульфата натрия с селенатом и теллуратом натрия

| Смесь | Тпл, К | Cp(тв), Дж/кг ·К | Cp(расплав), Дж/кг· К | λ, кДж/кг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Na2S2O3·5H2O-Na2TeO4 | 326 | 669,45 | 72,63 | 238,47 |
| Na2S2O3·5H2O-Na2SeO4 | 313 | 832,98 | 87,42 | 44,15 |
| Na2S2O3·5H2O | 321 | 1451,61 | 12,94 | 94,00 |

Из данных таблицы 2 следует, что введение селената натрия приводит к снижению удельной теплоты плавления. Более низкая температура плавления смеси по сравнению с основной солью пентагидрата тиосульфата натрия связана с координацией селенат- ионов с тиосульфат-ионами и молекулами воды. С другой стороны добавление теллурата натрия повышает не только температуру плавления, но и удельную теплоту плавления, за счет образования эвтектической смеси при удалении воды [5]. Таким образом, смесь состава 90,9%  тиосульфата натрия, 9,1% теллурата натрия может быть использована в качестве теплоаккумулирующего материала.

ЛИТЕРАТУРА

1. Яркин А. В., Пустовалов И. А. ВЕСТНИК ОГУ. 10 (2011) 129.

2. Волков А.Ф., Лумпиева Т.П. Лабораторный практикум по физике. Донецк, ДонНТУ, 2011.

3. Плановский А.Н. Процессы и аппараты химической технологии. М., Госхимиздат, 1968.

4. Касенов Б. К., Алдабергенов М. К., Пашинкин А. С. Термодинамические методы в химии и металлургии. Алматы, Рауан, 1994.

5. Пат. Рюдигер Книп, Ханс Кляйн, Петер Крешелл. Теплоаккумулирующая смесь для накопления и использования тепла фазового превращения и способ ее получения. № 2104291, 1998.