РАЗРАБОТКА И ТЕСТИРОВАНИЕ МЕТОДИКИ ИЗМЕРЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТА ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ НАНОЖИДКОСТЕЙ

Минаков А.В, Пряжников М. И., Гузей Д.В.

Сибирский федеральный университет,

г. Красноярск, 660041, пр-т Свободный, 79

E-mail: arrivent@yandex.ru

Несмотря на огромное количество работ, в которых исследуется теплопроводность наножидкостей и их теплообмен, полученные результаты часто противоречивы. Это касается, например, теплообмена в условиях вынужденной конвекции [1]. В большинстве работ отмечается увеличение теплоотдачи при использовании наночастиц [2], в других же, наоборот, - уменьшение теплоотдачи при добавлении наночастиц [3]. Помимо экспериментальных исследований теплопроводности наножидкостей имеется и большое количество теоретических работ. Однако, обзор результатов работ различных исследователей показывает, что в настоящее время невозможно точно предсказать теплопроводность наножидкостей. Общей теории теплопроводности наножидкостей в настоящее время не создано. Поэтому при проведении комплексных исследований теплообмена наножидкостей необходима надежная и достоверная методика измерения коэффициента теплопроводности. Целью настоящей работы являлось разработка, адаптация и тестирование экспериментальной методики определения коэффициента теплопроводности наножидкостей.

Методика измерения коэффициента теплопроводности основана на нестационарном методе нагреваемой проволоки. За основу установки принята мостовая схема Уинстона [4-5], для изменения электрического сопротивления нагретой проволоки. В эксперименте использовалась медная проволока длиной 80 мм и диаметром 75 мкм. Проволока погружалась в стеклянную емкость диаметром 5 см и содержащую 200 мл исследуемой жидкости. Емкость с жидкостью была теплоизолирована при помощи поролона. Проволока является одним из резисторов измерительного моста Rw. Также используются резисторы: R1=2 кОм, R3=1 Ом, и магазин сопротивлений R2, который используется для балансировки моста. Первоначально мост сбалансирован, и выходное напряжение на нем не превышает 10 мкВ. Балансировка моста производится подачей малого напряжения 0.1 В от лабораторного источника тока GWInstek GPC-3060D, в течение короткого периода времени, на мостовую схему.

В дальнейшем на схему подается измерительное напряжение и записывается изменение напряжение разбаланса мостовой схемы со временем. Измерения напряжения производились с помощью прецизионного вольтметра GWInstek GDM-78261 с шагом 10 мс. Кроме этого производились измерения температуры исследуемой жидкости при помощи хромель-копелевых термопар, подключенных к измерителю ТРМ-138.

Коэффициент теплопроводности жидкости определяется следующим образом:

,

где H – угол наклона прямой ΔR~ln(t).

Для тестирования экспериментальной методики была проведена серия измерений на чистых эталонных жидкостях (вода и этиленгликоль). Для каждой жидкости измерения коэффициента теплопроводности проводились по 5 раз. Итоговые значения коэффициента теплопроводности получены усреднением по 5 измерениям. Все измерения проведены при комнатной температуре 25 ○С.

Получено достаточно хорошее согласие измеренного коэффициента теплопроводности воды и этиленгликоля со справочными значениям [6-7]. Для воды максимальное расхождение составляет 2%, для этиленгликоля 3%.

При помощи данной методики были проведены измерения коэффициента теплопроводности наножидкости на основе наночастиц оксида алюминия. Несущей жидкостью был этиленгликоль. Объемная концентрация варьировалась от 0,5 до 2%. Для приготовления наножидкости применялся стандартный двухшаговый процесс. После добавления в воду необходимого количества нанопорошка, емкость с наножидкостью на полчаса, для разрушения конгломератов наночастиц, помещалась в ультразвуковой диспергатор УЗДН-А. Наночастицы оксида алюминия были приобретены у компании «Плазмотерм», г. Москва. По данным рентгенофазового анализа, удельная поверхность порошка составила 30 м2/г, что соответствует среднему размеру наночастиц 50 нм. Все измерения проведены при комнатной температуре 25 ○С.

Зависимость от времени изменения электрического сопротивления проволочки при ее нагреве в наножидкости с различной объемной концентрацией частиц оксида алюминия показано на рисунке 1.

Рис. 1. Зависимость электрического сопротивления проволочки в процессе ее нагрева для линейной плотности теплового потока 14 Вт/м от концентрации наночастиц в этиленгликоле.

Видно, что с увеличением концентрации наночастиц угол наклона кривой сопротивления к оси времени уменьшается. Это вызвано ростом коэффициента теплопроводности среды с ростом концентрации наночастиц.

Зависимость измеренного эффективного коэффициента теплопроводности от концентрации наночастиц оксида алюминия в этиленгликоле показана на рисунке 2. Для сравнения приведены результаты известных из литературы измерений полученных другими авторами [8-12]. Как видно из графиков, наблюдается хорошее согласие наших измерений с результатами большинства зарубежных данных. Разброс экспериментальных данных коэффициента теплопроводности, полученных различными авторами в целом отражает современное состояние исследований в области теплообмена наножидкостей. Отсутствует повторяемость результатов, эксперименты часто противоречат друг другу. И это при том, что наножидкость на основе оксида алюминия наиболее хорошо изучена. Для других наножидкостей ситуация гораздо хуже.

Рис. 2. Зависимость измеренного коэффициента теплопроводности от концентрации наночастиц оксида алюминия в этиленгликоле при температуре 25 ○С.

Для сравнения с экспериментами на графиках также приведены значения коэффициента теплопроводности, получаемые по корреляции Максвелла:

,

где λp λf – коэффициенты теплопроводности материала частиц и базовой жидкости.

Как видно, для полученной наножидкости на основе оксида алюминия и этиленгликоля экспериментальные значения коэффициента теплопроводности в исследованном диапазоне концентрации хорошо описываются корреляцией Максвелла.

ЛИТЕРАТУРА

1. Терехов В.И., Калинина С.В., Леманов В.В. Механизм теплопереноса в наножидкостях: современное состояние проблемы. Часть 2. Конвективный теплообмен. Теплофизика и аэромеханика. – 2010. – № 2. – С. 173-188.

2. Godson L., Raja B., Mohan Lal D., Wongwises S. Enhancement of heat transfer using nanofluids – an overview. Renewable and sustainable energy reviews, 2010. V. 14, PP. 629–641.

3. Pak B., Cho Y.I. Hydrodynamic and heat transfer study of dispersed fluids with submicron metallic oxide particle. Experimental heat transfer, 1998. V. 11. PP. 151–170.

3. Richard R. G., Shankland I. R. A Transient Hot-Wire Method for Measuring the Thermal Conductivity of Gases and Liquids. International Journal of Thermophysics. 1989. Vol. 10, No. 3, PP. 673-686.

4. Rodert H.M. A Transient Hot Wire Thermal Conductivity Apparatus for Fluids. Journal of research of the National Bureau of Standards. 1981 Vol. 86, No.5, PP. 457–493.

5. Волков А.И., Жарский И.М. Большой химический справочник - Мн.: Современная школа, 2005. - 608 с.

6. Григорьева И.С., Мейлихова Е.З. Физические величины. Справочник. Москва: Энергоатомиздат. 1991. C.-1232.

7. Xie H, Wang J, Xi T, Liu Y, Ai F: Thermal conductivity enhancement of suspensions containing nanosized alumna particles. J Appl Phys 2002, 91:4568-4572.

8. Beck M.P., Sun T, Teja AS: The thermal conductivity of alumina nanoparticles dispersed in ethylene glycol. Fluid Phase Equilib 2007, 260: PP. 275-278.

9. Eastman J.A., Choi SUS, Li S, Yu W, Thomson LJ. Anomalously increased effective thermal conductivities of ethylene glycol-based nanofluids containing copper nanoparticles. Appl Phys Lett 2001, 78: PP. 718-720

10. Lee S., Choi S.U.S., Li S., Eastman J.A. Measuring thermal conductivity of fluids containing oxide nanoparticles. ASME J Heat Transfer 1999, 121:280-89.

11. Timofeeva E.V., Gavrilov A.N., McCloskey J.M., Tolmachev Y.V. Thermal conductivity and particle agglomeration in alumina nanofluids: experiment and theory. Phys Rev E 2007, 76:061203.

12. Nara S, Bhattacharya P., Vijayan P., Lai W., Phelan P., Prasher R., Song D., and Wang J., in 2005 ASME International Mechanical Engineering Congress and Exposition Orlando, Florida, USA, 2005, p. 80524.