АТОМИСТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПЛАВЛЕНИЯ ГРАФИТА

Орехов Н.Д., Стегайлов В.В.

(Объединенный Институт Высоких температур РАН (ОИВТ РАН),

г. Москва, Россия) e-mail: nikita.orekhov@gmail.com

Несмотря на активное изучение фазовой диаграммы углерода, существующие на данный момент знания о поведении кривой плавления графита достаточно противоречивы (см, например,[1]). В первую очередь это является следствием высокой тугоплавкости графита и связанной с этим необходимостью осуществления экспериментальных измерений при температурах, превышающих 4000 К, и давлениях, ориентировочно, до 20 ГПа. Эксперименты по плавлению графита, как правило, связаны с быстрым и сверхбыстрым нагревом образцов. При этом временные масштабы нагрева образца, а, следовательно, и происходящих в нем процессов, приближаются по степени малости к границам, доступным непосредственным расчетам методом молекулярной динамики (МД), делая его удобным инструментом для теоретической интерпретации, дополнения экспериментальных данных и изучения сопутствующих явлений.

В данной работе с помощью метода классической молекулярной динамики (МД) исследована кинетика двух конкурирующих процессов в перегретом кристалле графита: гетерогенного плавления на границе кристалл-расплав и гомогенного плавления за счет спонтанного образования зародышей жидкой фазы. В работе был задействован метод двухфазного моделирования [2]. В этом методе используется техника моделирования совместного существования двух фаз, которая предполагает одновременное наличие в рассматриваемой системе как жидкой, так и твердой фазы. При температуре, близкой к ожидаемой температуре плавления, часть твердого вещества переводится в жидкую фазу, а последующее смещение равновесия между фазами позволяет делать выводы о величине температуры плавления относительно первоначальной температуры вещества. Если межфазная граница смещается в сторону разупорядоченной фазы, то исходная температура была выше температуры плавления, если же равновесие сместилось в сторону твердой фазы, и начался процесс кристаллизации, то T < Tm.

В моделировании использовалось около 10000 атомов углерода, поведение которых описывалось эмпирическим многоатомным потенциалом AIREBO [3]. Половину расчетной ячейки занимал кристалл графита, другую половину заполняли атомы разупорядоченной фазы (рис. 1). В наших расчетах именно ВОПГ (Высокоориентированный пиролитический графит) был выбран в качестве модели для описания твердой фазы.

Рис. 1. Участок расчетной ячейки, содержащий границу раздела фаз. Атомы графита представлены серыми сферами, образующими слоистую структуру (левая половина ячейки). Жидкость и дефекты представлены черным.

Расчеты показали неожиданно медленную разительно отличающуюся от металлов [4] кинетику распространения фронта плавления в графите: vfront/vth ~ 10-4 при ΔT/T ~ 0.1. При этом зависимость имеет выраженный экспоненциальный вид (рис. 2). Согласно квазиравновесной модели фазового перехода зависимость vfrontT может быть описана как

vfront(T) =akTDh(exp∆GmkTm-1)exp(-Wf/kT),		(1)

где k – постоянная Больцмана, h – постоянная Планка, kTDh  – частота Дебая, a – характерное межатомное расстояние, ∆Gm=L(T-Tm)Tm – разница свободных энергий жидкой и твердой фазы, L=120 кДж/моль – энтальпия плавления, взятая из экспериментальных данных.

Для описания процесса гомогенного зародышеобразования были проведены расчеты времени жизни метастабильного перегретого графита, но уже для бездефектного кристалла (и в отсутствие контакта кристалла с жидкой фазой). Объем ячейки составлял V= 303 Å3. Расчеты производились в диапазоне температур 4900-5400 К. После вывода системы к начальным давлению и температуре рассчитывалось время tnucl, требуемое для образования зародыша жидкой фазы. Скорость зародышеобразования в рамках классической теории нуклеации имеет вид:

J(T)=1tnucl(T)V=J0exp-WnkT    					(2)

где Wn=16πσ33(∆Gm)2 – энергия образования критического зародыша. Здесь σ - поверхностная энергия раздела жидкой и твердой фаз. Рассчитанная зависимость J(T) и аппроксимация полученных точек выражением (2) представлены на рис. 2.

Зависимость скорости распространения фронта плавления (1 – P=2 ГПа, 2 – P=6ГПа, 3 – P=12 ГПа) и частоты гомогенного зародышеобразования (для P=2 ГПа) от обратной температуры. Сплошные линии соответствуют выражениями (1) и (2).

Нагрев образца в реальном эксперименте можно характеризовать определенной скорость, которую в дальнейшем анализе примем постоянной Tt=const. В случае ультракоротких импульсных экспериментов скорость нагрева может составлять более 109 К/c. Обнаруженная в расчетах чрезвычайно медленная кинетика плавления графита позволяет предположить, что при достаточно быстром нагреве, температуры, существенно превышающие Tm, могут быть достигнуты до момента образования объема жидкой фазы, необходимого для детектирования начала процесса плавления.

Численный анализ представленных на рис. 2 зависимостей показал, что механизм гомогенной нуклеации ограничивает возможность нагрева образца выше 4900-5000 даже при T~1012 К/c. Эта верхняя оценка совпадает со значениями температуры плавления графена [5] и с наиболее высокими экспериментальными температурами плавления графита. В то же время, при Т<4500 скорость гомогенной нуклеации уже незначительна, что, с учетом медленного характера протекания гетерогенного плавления, делает возможным существенный перегрев кристалла графита на временах порядка миллисекунды.

Полученные результаты являются существенным аргументом в пользу того, что при T>105-106 К/с фактически детектируемые в экспериментах по импульсному нагреву «температуры плавления графита» являются, в действительности, температурами, при которых наблюдается распад перегретого метастабильного графита, и, таким образом, не являются в точном смысле слова термодинамическими температурами плавления. При высоких скоростях нагрева детектируемые в эксперименте температуры Tmd определяются температурой плавления отдельных графеновых слоев.

ЛИТЕРАТУРА

[1]	A. Savvatimskiy, “Measurements of the melting point of graphite and the properties of liquid carbon (a review for 1963-2003),” Carbon, vol. 43, no. 6, pp. 1115–1142, May 2005.

[2]	J. Morris, C. Wang, K. Ho, and C. Chan, “Melting line of aluminum from simulations of coexisting phases,” Physical Review B, vol. 49, no. 5, pp. 3109–3115, Feb. 1994.

[3]	S. J. Stuart, A. B. Tutein, and J. A. Harrison, “A reactive potential for hydrocarbons with intermolecular interactions,” The Journal of Chemical Physics, vol. 112, no. 14, p. 6472, 2000.

[4]	A. Y. Kuksin, G. E. Norman, V. V. Stegailov, and A. V. Yanilkin, “Surface melting of superheated crystals. Atomistic simulation study,” Computer Physics Communications, vol. 177, no. 1–2, pp. 34–37, Jul. 2007.

[5]	K. V Zakharchenko, A. Fasolino, J. H. Los, and M. I. Katsnelson, “Melting of graphene: from two to one dimension.,” Journal of physics. Condensed matter : an Institute of Physics journal, vol. 23, no. 20, p. 202202, May 2011.