СИНХРОННЫЙ ТЕРМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ КОНДЕНСИРОВАННЫХ СИСТЕМ НА ОСНОВЕ СУЛЬФАТОВ КАЛЬЦИЯ, СТРОНЦИЯ И БАРИЯ

М.С. Назаров*, В.И. Сарабьев*, А.М. Коробков**, Е.Г. Белов**

*ФГУП «ФНПЦ «НИИ прикладной химии», Россия, г. Сергиев Посад,

ул. Академика Силина, д.3

info@niiph.ru

**Казанский государственный технологический университет, Россия, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Карла Маркса, д.68

belov-55@mail.ru

Методом синхронного термического анализа (СТА) исследованы высокотемпературные твердофазные взаимодействия в бинарных гетерогенных системах типа «окислитель-горючее». В качестве окислителя исследованы сульфаты кальция, стронция и бария, а в качестве горючего - магний, алюминиево-магниевый сплав, алюминий, титан, цирконий, красный фосфор, аморфный бор, а также ультрананодисперсные компоненты со средним размером частиц 200-400 нм - ультрадисперсные алюминий и магний, ультрадисперсный сплав алюминия с магнием и ультрадисперсный сплав алюминия с аморфным бором.

СТА выполнен с использованием разработанного аппаратно-программного комплекса «Дериватограф Q1500D» в диапазоне температур 20-1000 °С со скоростью линейного нагрева образца 10 °С/мин., в окислительной атмосфере воздуха и в инертной атмосфере аргона.

По данным СТА определено влияние на физико-химические процессы твердофазного взаимодействия таких факторов как коэффициент избытка окислителя, тип атмосферы, коэффициент уплотнения. Сравнительный анализ данных СТА позволил оценить влияние реакционной способности горючих, а также размерного фактора на физико-химические процессы взаимодействия горючих с окислителями. Сложные химические реакции окислителей с ультрананодисперсными горючими по сравнению с соответствующими металлическими порошками со средним размером частиц 50-250 мкм интенсивно протекают при температурах на 50-250 °С ниже и с удельными тепловыми эффектами на 40-60 % выше.

Данные термодинамического моделирования исследуемых бинарных систем и рентгенофазового анализа продуктов их сгорания согласуются с данными СТА, что позволяет использовать весь комплекс полученных результатов при разработке новых пиротехнических составов и изделий.