Влияние соотношений жидкого стекла, ПДАДМАХ и воды разбавления на эффективность образования гидроизолирующего экрана оценивали по массе осадка.

Количество осадка, образуемого интерполимерным комплексом, закономерно растет как с увеличением объемного количества раствора ПДАДМАХ относительно объемного количества НМРС, так и с увеличением концентрации раствора ПДАДМАХ. Поскольку молекулярная масса ПДАДМАХ относительно невелика, не более 100000, также относительно невелика и его способность к интерполимерным взаимодействиям, поэтому, как и следует из опытов, при приготовлении исходной технологической композиции ИПК (особенно в случае высокопроницаемых песчаниковых коллекторов) желательно смещение объемного соотношения в пользу растворов ПДАДМАХ, а также использование растворов ПДАДМАХ с повышенной концентрацией.

При концентрациях раствора ПДАДМАХ 8,3 % и 6,3 % масса осадка достигает максимальных значений при соотношении объемных количеств НМРС и объемных количеств раствора ПДАДМАХ 1:3 и при соотношении объемных количеств исходной смеси НМРС + раствор ПДАДМАХ и объемных количеств воды разбавления 1:10.

Рис. 1 Влияние соотношения компонентов интерполимерного комплекса на массу осадка при концентрации ПДАДМАХ 8,3 %

Рис. 2 Влияние соотношения компонентов интерполимерного комплекса на массу осадка при концентрации ПДАДМАХ 6,3 %

Вероятно, снижение концентрации раствора ПДАДМАХ до 4,2 % приводит к тому, что определяющую роль в интенсивности интерполимерных взаимодействии начинает играть количество отрицательно заряженных частиц кремнезема. При этом масса образующегося осадка вполне сравнима с таковой при концентрации раствора ПДАДМАХ 6,3 %, соотношении объемных количеств исходной смеси НМРС + раствор ПДАДМАХ и объемных количеств воды разбавления 1:8 и соотношении объемных количеств НМРС и объемных количеств раствора ПДАДМАХ в исходной смеси 1:1 (условия, реализованные при ранее проводившихся опытно-промысловых испытаниях технологии ИПК). Таким образом, можно сделать вывод о возможности дальнейшего повышения рентабельности технологии ИПК путем сокращения количеств используемого ПДАДМАХ, как наиболее дорогостоящего участника, и увеличения объема закачиваемой воды продавки при уменьшении объема закачиваемой технологической смеси.

Хотя увеличение концентрации и объемных количеств ПДАДМАХ и приводит, в общем случае, к увеличению массы образующегося осадка, с технолого-экономической точки зрения представляется достаточным использование растворов ПДАДМАХ с концентрацией 4,2 % при соотношении объемных количеств исходной смеси НМРС + раствор ПДАДМАХ и объемных количеств воды разбавления 1:10, а также при соотношении объемных количеств НМРС и объемных количеств раствора ПДАДМАХ в исходной смеси 3:1.

Рис. 3 Влияние соотношения компонентов интерполимерного комплекса на массу осадка при концентрации ПДАДМАХ 4,2 %

Поскольку в настоящее время среди технологий повышения нефтеотдачи предпочтение отдается составам с вязкостью, приближающейся к вязкости нефтей (но не больше ее), т.е. около 0,05 Па*с, были проведены исследования вязкости смесей НМРС и ПДАДМАХ. На рис. 4 и 5 представлены данные по зависимости вязкости смесей НМРС + раствор ПДАДМАХ от их состава. Как видно из рис. 4 и 5, вязкость смесей при любых соотношениях компонентов не превышает 0,06 Па*с, что позволяет смело использовать их для нагнетания в пласт.

Рис. 4 Влияние состава смеси НМРС + раствор ПДАДМАХ на ее вязкость при концентрации раствора ПДАДМАХ 6,3 %

Рис. 5 Влияние состава смеси НМРС + раствор ПДАДМАХ на ее вязкость при концентрации раствора ПДАДМАХ 4,2 %

В технологическом цикле закачки композиции ИПК предусмотрены буферные подушки раствора хлорида натрия для предотвращения преждевременного разбавления технологической смеси НМРС + раствор ПДАДМАХ пресной водой. С технологической точки зрения представлялось целесообразным изучить возможность замены раствора хлорида натрия сточными минерализованными водами. С этой целью были проведены исследования по влиянию различных солей на осадкообразование в системе НМРС + раствор ПДАДМАХ.

Табл. 1 Влияние добавок KCl на агрегирование смеси НМРС+ПДАДМАХ

| [KCl], % | Общее количество раствора соли, добавленного к смеси НМРС + ПДАДМАХ |
| --- | --- |
|  | 10 мл | 20 мл | 30 мл | 40 мл | 50 мл | 60 мл | 70 мл | 80 мл | 90 мл | 100 |
| 15 | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| 10 | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| 5 | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| 3 | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| 1 | П | П | П | П | П | П | П | Х |  |  |
| 0,5 | П | П | П | Г | Г |  |  |  |  |  |
| 0,1 | Х | Х | Х | П | Г |  |  |  |  |  |

П-помутнение                        Х-хлопьевидный осадок                         Г-гелеобразный осадок

Табл. 3 Влияние добавок Na2CO3 на агрегирование смеси НМРС+ПДАДМАХ

| [Na2CO3],% | Общее количество раствора соли, добавленного к смеси НМРС + ПДАДМАХ |
| --- | --- |
|  | 10 мл | 20 мл | 30 мл | 40 мл | 50 мл |
| 15 | Г |  |  |  |  |
| 10 | Г |  |  |  |  |
| 5 | Г |  |  |  |  |
| 3 | П | П | П | П | Х |
| 1 | П | П | П | П | Х |
| 0,5 | П | П | П | П | Г |
| 0,1 | Х | П | П | П | Г |

П-помутнение

Х-хлопьевидный осадок

Г-гелеобразный осадок

Теоретически, соли минерализации, увеличивая ионную силу растворов, не должны вызывать сколь-нибудь значительного комплексообразования. Однако, оказалось, что данное предположение верно лишь для солей одновалентных щелочных металлов. Соли же двухвалентных щелочноземельных металлов и соли, содержащие карбонат-ион, вызывали активное образование осадка в системе НМРС+ПДАДМАХ.

Табл. 2 Влияние добавок CaCl2 на агрегирование смеси НМРС+ПДАДМАХ

| Концентрация CaCl2, % | Общее количество раствора соли, добавленного к смеси НМРС + раствор ПДАДМАХ |
| --- | --- |
|  | 10 мл р-ра CaCl2 |
| 15 | Моментальное образование гелеобразного осадка |
| 10 | Моментальное образование гелеобразного осадка |
| 5 | Моментальное образование гелеобразного осадка |
| 3 | Моментальное образование гелеобразного осадка |
| 1 | Моментальное образование гелеобразного осадка |
| 0,5 | Моментальное образование гелеобразного осадка |
| 0,1 | Моментальное образование гелеобразного осадка |

Если агрегирование смеси под влиянием ионов кальция достаточно легко объяснить взаимодействием данных ионов с частицами полисиликата, то агрегирование смеси под действием карбонат-ионов с этих позиций объяснить представляется затруднительным. Введение в раствор НМРС карбонат-ионов не приводит к гелеобразованию.

Очевидно, здесь играют роль как анионы, так и катионы карбонатсодержащей соли. Если используется соль сильного основания и относительно слабой кислоты, как в случае, представленном в табл. 4, то рН уходит в щелочную область, что смещает равновесие в системе протон - гидроксил-ион и, соответственно, приводит к активной диссоциации ионов хлора от молекул ПДАДМАХ, повышая таким образом их активность относительно частиц полисиликата.

Таким образом, использование в технологии ИПК в качестве буферных подушек минерализованных сточных вод возможно лишь при отсутствии в водах ионов двухвалентных щелочных металлов и карбонат-ионов. Можно, однако, сделать и противоположный вывод – применение данной технологии на участках пласта со слабо- и средне минерализованным заводнением может также оказаться эффективным при условии наличия в пластовых водах, содержащих карбонат-ион в количествах 1-5 г/л.

Как видно из вышесказанного, технология ИПК имеет значительный потенциал для дальнейшего развития и усовершенствования, в первую очередь в направлении уменьшения расхода ресурсов и расширения сферы применения.