адсорбция паров органических соединений на углеродном адсорбенте Carbopack Y, модифицированном гептакис(2,3,6-три-О-метил)-β-циклодекстрином

С.Ю. Кудряшов, Л.А. Онучак, К.А. Копытин, М.Ю. Павлов

ГОУ ВПО "Самарский государственный университет", Россия,

443011, Самара, ул. Ак. Павлова, 1, E-mail: kstasu@mail.ru

В хроматографии используются различные макроциклические соединения, молекулы которых образуют комплексы типа "гость – хозяин". Макроциклы являются компонентами изомерселективных (энантиоселективных) неподвижных фаз.

Нами газохроматографическим методом исследована адсорбция паров хиральных и ахиральных органических соединений на углеродном адсорбенте Carbopack Y (Supelco Inc., USA) с удельной поверхностью 25 м2/г, модифицированном мономолекулярным слоем гептакис(2,3,6-три-О-метил)-β-циклодекстрина (Me-β-CD). Были измерены константы Генри адсорбции , из температурных зависимостей которых рассчитаны теплоты адсорбции  и изменения энтропии .

Установлено, что поверхность адсорбента Carbopack Y однородна и идентична поверхности графитированных саж. Нанесение Me-β-CD усиливает межмолекулярные взаимодействия "адсорбат – адсорбент", что выражается в увеличении теплот адсорбции, и приводит к локализации адсорбции вследствие включения молекул адсорбатов в полости молекул Me-β-CD. Величины  в случае исходного адсорбента хорошо согласуются с моделью, предполагающей потерю молекулой при ее адсорбции одной степени свободы поступательного движения. Модель, предполагающая потерю всех поступательных степеней свободы, только в первом приближении объясняет рост абсолютной величины  при переходе к модифицированному адсорбенту, т.к. по-видимому, не учитывает всех изменений подвижности молекул при адсорбции.

Модифицированный адсорбент селективно адсорбирует изомерные ксилолы (в отличие от исходного адсорбента и графитированных саж) и энантиомеры различной полярности, причем для спиртов (борнеолы) селективность выше, чем для углеводородов (камфены и лимонены).