исследование Термодинамических свойств расплавов и моделирование ФАЗОВЫХ ПРЕВРАЩЕНИЙ В системЕ Cu–Fe–Ni

Л.А. Древаль, А.Р. Абдулов, П.Г. Агравал, М.А. Турчанин

Донбасская государственная машиностроительная академия,
 г. Краматорск, Украина E-mail: phch@dgma.donetsk.ua

Сплавы системы Cu–Fe–Ni демонстрируют высокую коррозионную стойкость, особые магнитные, тепловые и электрические свойства. Поэтому данная система представляет особый интерес с точки зрения термодинамического моделирования стабильных и метастабильных фазовых превращений в ней. Данные о фазовых равновесиях и термодинамических свойствах фаз системы были систематизированы в [1]. Проведение термодинамического описания системы затруднено в связи с отсутствием экспериментальной информации о термодинамических свойствах тройных расплавов.

Калориметрическое исследование парциальной энтальпии смешения никеля было проведено при 1873 К для сплавов с xNi = 0–0,55 вдоль разрезов с xCu/xFe = 3, 1 и 1/3. В исследованной области составов функция  демонстрирует небольшие по абсолютной величине отрицательные значения. Интегральная энтальпия расплавов системы положительна в большей части концентрационного треугольника. Вклад тройного взаимодействия в интегральную энтальпию смешения является преимущественно положительным.

Полученные экспериментальные данные и литературная информация о фазовых равновесиях и термодинамических свойствах фаз были использованы для термодинамического описания системы Cu–Fe–Ni в рамках CALPHAD-метода. Избыточная энергия Гиббса смешения фаз системы была описана в рамках модели Муджиану-Редлиха-Кистера. В рамках термодинамического описания было достигнуто удовлетворительное согласие между рассчитанными и экспериментально установленными областями существования жидкой и ГЦК фаз, а также областью расслоения ГЦК фазы. Оценены границы области метастабильного расслоения переохлажденных жидких сплавов.

Литература

[1] N. Lebrun, P. Perrot, M. Turchanin, A. Serbruyns. Landolt-Boernstein, Numerical Data and Functional Relationships in Science and Technology (New Series). GroupIV: Physical Chemistry. Ed. W. Martiensen, "Ternary Alloy Systems. Phase Diagrams, Crystallographic and Thermodynamic Data" Eds. G.Effenberg, S.Ilyenko, Heidelberg: Springer-Verlag, Berlin, Vol. 11D3. (2008) 352.