ЭНТАЛЬПИИ АТОМИЗАЦИИ AlO(газ), Al2O(газ) И Al2O2(газ)

А.Д.Червонный

Институт проблем химической физики РАН, Россия,
Черноголовка, Московская обл., 142432 Россия, e-mail: chad@icp.ac.ru

Ранее Червонным и др. [1] измерены ионные токи компонентов, эффундирующих из вольфрамовой камеры при нагревании в ней Al2O3 в интервале 2300-2600 K. При конверсии масс-спектральных интенсивностей ионных токов O+, Al+, AlO+, Al2O+, Al2O2+, WO2+ и WO3+, зарегистрированных в [1] при температурах их измерениий, в парциальные давления насыщенного пара использованы три набора значений сечений ионизации (i) (см. Табл. 1).
Табл. 1 Сечения ионизации (Ǻ2) при энергиях, превышающихat на 5 eV порог ионизации
Набор	O	Al	AlO	Al2O	Al2O2	WO2	WO3	
1 a	0.115	1.235	0.385	2.106	0.616	1.729	2.000	
2	0.186 [2]	6.88 [3]	0.95 [4] b	4.00 [4] b	1.19 d	1.15 [4] b	0.70 [4] b	
3	0.186 [2]	6.88 [3]	4.18 [4] c	12.90 [4] c	5.22 d	2.55 [4] c	2.23 [4] c	
Примечания: a  (O), (Al) и (W) из [5]; (Al2O), (WO2) и (WO3) рассчитаны как i = 0.75[n(M)+m(O)], где M=Al или W, m, n  соответствующие стехиометрические коэффициенты; (AlO) = (Al)/3 согласно выводам [4] о том, что (AlO) < (Al); (Al2O2) = 1.25(AlO); b  данные [4] (DM формализм); c  данные [4] (MAR формализм), . d  (Al2O2) = 1.25(AlO), где (AlO) из [4].	
Из парциальных давлений в паре над Al2O3 по III Закону рассчитаны энтальпии атомизации и сопоставлены с рекомендуемыми в [6] данными (см. Табл. 2), и данными [7]. Видно, что энтальпии атомизации, полученные с использованием значений i из набора 1, лучше всего согласуются с данными [6,7].
Тблица 2 Энтальпии атомизации (кДж·моль)

	[6]	[7]	i(Набор 1)	i(Набор 2)	i(Набор 3)	
atHo0(AlО, газ)	507.0	510.0	510.7	514.2	491.5	
atHo0(Al2О, газ)	1050.0	1065.7	1067.2	1088.2	1079.1	
atHo0(Al2О2, газ)	1550.0	1572.9	1556.7	1564.3	1556.3	
Использованные в расчетах значения приведенной энергии Гиббса из [6].	

ЛИТЕРАТУРА

[1] A.D. Chervonnyi et al. High Temp. Sci. 9 (1977) 99.
[2] W.R. Thompson, M.B. Shah, H.B. Gilbody. J. Phys. B28 (1995) 1321.
[3] R.S. Freund, R.C. Wetzel, R.S. Shul, T.R. Hayes. Phys. Rev. A 41 (1990) 3575.
[4] H. Deutsch, K. Hilpert, K. Becker et al. J. Appl. Phys. 89 (2001) 1915.
[5] J.B. Mann. in Recent Developments in Mass Spectroscopy, Proceed. of the Conf. on Mass Spectroscopy, Tokyo, 814, Univ. Park Press, Baltimore, MD (1970).
[6] Thermodynamic Properties of Individual Substances: in Bank dannykh “IVTANTERMO” (Moscow: Termotsentr Ross. Akad. Nauk im. V.P. Glushko, 2002).
[7] M.I. Milushin, A.M. Emelyanov, L.N. Gorokhov. High Temp. 25 (1987) 46.