ОСОБЕННОСТИ ОКСИДОВ ВОЛЬФРАМА И МОЛИБДЕНА

В РЕАКЦИИ ОСАЖДЕНИЯ ИХ НАНОКРИСТАЛЛОВ

И.Б. Троицкая, Б.И. Кидяров, В.В. Атучин

Институт физики полупроводников СО РАН, пр. Лаврентьева, 13,

Новосибирск, Россия, 630090, E-mail: kidyarov@isp.nsc.ru

Получению наноразмерных кристаллов анизотропных материалов уделяется большое внимание ввиду того, что различие их физико-химических характеристик в тех или иных кристаллографических направлениях может существенно возрасти вследствие низкой размерности самих частиц. Оксиды вольфрама и молибдена являются структурными аналогами, они обладают слоистой кристаллической структурой, которая определяет их анизотропные свойства. В настоящей работе представлены результаты исследования особенностей их поведения в химической реакции осаждения оксидов из водных аммиачных растворов при T = 100oC и pH=1 азотной кислотой. В водном растворе оксиды молибдена или вольфрама присутствуют в составе соли аммония, в которой они являются анионообразователями. Осаждение кристаллов происходило при пересыщении растворов порядка ~ 4·105, и ~ 2.3·106 для WO3 и MoO3 соответственно. При этом в осадок выпадали нанопластинки WO3 диаметром ~100 нм и толщиной ~10 нм (Рис.1а), а осадки MoO3 формировались в виде шестигранных наностержней с правильной огранкой, поперечным сечением ~500 нм и длиной ~ 10 мкм (Рис.1б). Фазовый состав этих оксидов определен методом рентгенофазового анализа как h-WO3 (PDF 85-246) и h-MoO3 (JCPDS 21-569) По данным ДТА эти вещества разлагаются при температуре T = 390-400oC с образованием моноклинного β-WO3, P21/n, (PDF 43-1035), в то время как α-MoO3 формирует орторомбическую фазу, Pbmn (PDF 05-508). Согласно данным Раман- спектроскопии в спектрах обоих веществ содержатся интенсивные линии при 967, 685, 223 и 122 см-1, которые относят к мостиковым колебаниям связей O-Mo(W)-O. Однако по ИК спектрам определено, что оксид вольфрама содержит больше воды, чем α-MoO3.

Рис.1. РЭМ изображения: a) WO3 нанопластинки; b) MoO3 наностержни.