КАЛОРИМЕТРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ СОЕДИНЕНИЙ

Bi12.5Nd1.5ReO24.5 И Bi12.5La1.5ReO24.5

А.Н. Брызгалова, Н.И. Мацкевич, М.Ю. Мацкевич,

В.Д. Бобко, К. Грэвс

Институт неорганической химии СО РАН, Россия, 630090 Новосибирск,

пр. Акад. Лаврентьева, 3, nata@che.nsk.su

Факультет химии, Университет Бирмингема, Англия,  В15 2ТТ Бирмингем

Соединения на основе оксида висмута являются перспективными материалами для использования в качестве кислородных керамических генераторов, электрокатализе, топливных элементах и др. Для оптимизации процессов синтеза материалов на основе этих фаз требуется всестороннее физико-химическое изучение исследуемых систем.

Настоящая работа посвящена калориметрическому изучению соединений в системах Bi2O3-Nd2O3-Re2O7 и Bi2O3-La2O3-Re2O7. Фазы состава Bi12.5Nd1.5ReO24.5 и  Bi12.5La1.5ReO24.5 обладают высокой ионной проводимостью в интервале температур 300-600( С, сравнимой по порядку величины с проводимостью соединений BIMEVOX. Однако в отличие от BIMEVOX, являющихся двумерными ионными проводниками, соединения Bi12.5RE1.5ReO24.5 – изотропны и имеют низкий коэффициент термического расширения, потому обладают большей механической устойчивостью.

Фазы Bi12.5Nd1.5ReO24.5 и  Bi12.5La1.5ReO24.5 были приготовлены методом твердофазного синтеза при 800( С из Bi2O3, Nd2O3(La2O3) и NH4ReO4. Рентгенофазовый анализ показал, что вещества – однофазны. Методом калориметрии растворения в 2 М HCl с добавлением H2O2 при 298.15 К были измерены энтальпии растворения Bi2O3, Nd2O3, La2O3, Re2O7, Bi12.5Nd1.5ReO24.5 и  Bi12.5La1.5ReO24.5. На основании полученных данных были рассчитаны стандартные энтальпии образования и энтальпии образования из бинарных оксидов. Установлено, что фаза Bi12.5Nd1.5ReO24.5 более термодинамически устойчива, чем Bi12.5La1.5ReO24.5,  в то время как ионная проводимость ниже для Nd – содержащих соединений.