Развитие современной теории металлургических шлаков

А.И. Зайцев, Е.Х. Шахпазов

Центральный научно-исследовательский институт черной металлургии

им. И.П. Бардина, Россия, 105005, Москва, 2-ая Бауманская ул., д. 9/23

aizaitsev@mtu-net.ru

Несмотря на целый комплекс важнейших функций, в настоящее время, шлак является наименее изученным и прогнозируемым объектом металлургических технологий. На базе детального экспериментального исследования термодинамических свойств широкого круга систем различной природы и сложности разработана новая теория строения и свойств металлургических шлаков. Она основана на предположении об образовании в шлаковых расплавах молекулоподобных ассоциатов или комплексов лишь частично диссоциированных на ионы. Развитие подхода позволило адекватно трактовать с единых позиций структурное состояние, реакционную способность, физико-химические свойства (вязкость, поверхностное натяжение, электропроводность, теплопроводность, плотность, ассимилирующую и стеклообразующую способность), условия равновесия фаз, в том числе, характеристики плавления. На основе полученных результатов сформулированы принципы выбора оптимального шлакового режима, разработки прогрессивных технологий ковшовой обработки и непрерывной разливки массовых, высококачественных сталей.

Настоящая работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований 07-08-13624, 09-08-00685.