ИЗуЧЕНИЕ РАСПЛАВОВ КРИОЛИТА МЕТОДОМ МОЛЕКУЛЯРНОЙ ДИНАМИКИ КАРА-ПАРРИНЕЛЛО 
Д.В. Глухов, Р.Р. Назмутдинов, T.T. Зинкичева, Г.А. Цирлина#

Казанский государственный технологический университет, К.Маркса, 68

420015 Казань, Республика Татарстан, Россия

#МГУ им. М.В. Ломоносова, Ленинские горы 1-стр.3, 119991, Москва, Россия

E-mail: dimkin3@gmail.com

Метод молекулярной динамики – мощное орудие для получения информации о структуре различных расплавов на микроскопическом уровне. Несмотря на то, что структура расплавов криолита долгое время оставалась в центре внимания, для их исследования применялась главным образом классическая молекулярная динамика с использованием аддитивных парных потенциалов взаимодействий (см., например, [1-3]). В настоящей работе мы описываем некоторые свойства расплавов криолита разного состава (AlF3+xMeF; Me=Na+, Li+; x=1, 2) методом молекулярной динамики Кара-Парринелло (CPMD). Расчеты микроканонических NVE ансамблей проводились в приближении локальной плотности (LDA), с использованием псевдопотенциалов Штумпфа-Гонце-Шеттлера (SGS).

На основе результатов моделирования мы рассчитали радиальные функции   распределения (см. Рис. в качестве примера). Приводятся и обсуждаются координационные числа, доли и времена жизни некоторых фторидных комплексов Al(III). Рассчитана удельная электропроводность расплавов и сопоставлена с экспериментальными данными.

Рис. Функции радиального распределения, рассчитанные для расплава AlF3+NaF.

ЛИТЕРАТУРА

[1] Z. Akdeniz, P.A. Madden, J. Phys. Chem. B. 110 (2006) 6683.

[2] A.L.L. East and J. Hafner, J. Phys. Chem. B. 111 (2007) 5316

[3] M. Liska, P. Perichta, L. T. Nagy. J. Non-Crystal. Solids 192-193 (1995) 309.