ПРИМЕНЕНИЕ МОДИФИЦИРОВАННОГО МЕТОДА БЬЕРРУМА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ НЕКОТОРЫХ ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК В СЛОЖНЫХ ПОЛИМЕРНЫХ СИСТЕМАХ

Г.А. Сейлханова, А.К. Оспанова, Н.С. Ашимхан, Г.А. Сулейменова, А. Казез

## Химический факультет, КазНУ им. аль-Фараби

ул. Карасай батыра  95 А, 050012, Казахстан, Е-mail:g_seilkhanova@mail.ru

Большой экологический вред окружающей среде наносят ионы токсичных, тяжелых металлов, обезвреживание которых в различных объектах является актуальной проблемой. В связи с этим возникает необходимость установления оптимальных условий взаимодействия ионов различных металлов с перспективными комплексообразующими реагентами, в частности, с полимерным лигандом полиэтиленимином (ПЭИ). ПЭИ, благодаря наличию в его цепи атомов азота, обладает высокой комплексообразующей способностью.

На основании результатов потенциометрического, кондуктометрического и вискозиметрического методов исследования двойных систем, содержащих ПЭИ и ионы Ве2+, Mg2+, Ca2+, Sr2+, Ba2+ установлено образование координационных соединений состава ПЭИ-М2+=2:1. Для определения термодинамических констант устойчивости комплексов в работе был использован модифицированный метод Бьеррума. Установлен ряд по устойчивости образующихся полимерметаллических комплексов (ПМК): Ве2+(Cа2+>Sr2+>Ba2+(Mg2+, последовательность которого объяснена на основании теории кислот и оснований М.И. Усановича и принципа ЖМКО Пирсона. На основании рассчитанных термодинамических характеристик (lgβ0, ΔrHº, ΔrGº, ΔrSº) найдено, что все исследуемые процессы самопроизвольно протекают в направлении образования комплексов. Комплексообразование ионов металлов Ве2+, Cа2+, Sr2+, Ba2+, Mg2+ с ПЭИ – экзотермический процесс. В системах с участием ионов Ве2+ и Mg2+ процесс взаимодействия характеризуется отрицательными значениями изменения энтропии, что обусловлено увеличением упорядоченности макромолекулы ПЭИ.

Таблица - Термодинамические характеристики процессов комплексообразования в системах ПЭИ-М2+ = 2:1

| Системы | lg(0 | -298, кДж/моль | -, кДж/моль | , Дж/моль·К |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ПЭИ-Be2+ | 10,16 | 57,89 | 210,45 | -509,95 |
| ПЭИ-Mg2+ | 5,40 | 30,77 | 65,69 | -114,82 |
| ПЭИ-Ca2+ | 5,91 | 33,68 | 12,90 | 69,89 |
| ПЭИ-Sr2+ | 5,89 | 33,56 | 29,41 | 13,45 |
| ПЭИ-Ba2+ | 5,86 | 33,39 | 28,52 | 17,10 |