Изучение фазового состава каталитических сложнооксидных фаз

О.В. Русских 1, А.А. Остроушко1, А.Е. Удилов1, С.А. Петрова2, Р.Г. Захаров2

1. Уральский государственный университет им. А.М. Горького, Россия, 620083 Екатеринбург, Olga_Ru@e1.ru

2. Институт металлургии УрО РАН 620016, г. Екатеринбург, ул. Амундсена, 101, admin@imet.erl.e-burg.su

Для защиты атмосферы от выбросов токсичных веществ используются сложнооксидные катализаторы. Важнейшим параметром для их успешной эксплуатации и прогнозирования характеристик является фазовый состав таких систем. В настоящей работе изучен оксид церия, допированный празеодимом, со структурой флюорита и перовскитные (в частности, ромбоэдрические) структуры на основе манганита лантана. В первой системе при помощи высокотемпературной рентгеновской приставки с регулируемым давлением кислорода (в диапазоне lgP(O2) -0,67÷-15) обнаружено наличие фазового перехода при температурах порядка 500оС. Выше этой температуры образцы однофазны, а ниже присутствуют две различные кубические фазы. Наличие перехода подтверждается изломом на дилатометрических кривых, а также методом ДСК.

В качестве катализаторов перспективны в т.ч. “самодопированные” дефектные сложные оксиды. Рентгенографические исследования дают первичные данные оценки области гомогенности сложнооксидных составов. В системе (I) LaxMnO3±y параметры решетки и объем элементарной ячейки более или менее плавно меняются в диапазоне х по крайней мере 0,9-1,35 (рис. 1a). Для системы (II) (La0.9Ag0.1)xMnO3±y наблюдали аналогично слабую зависимость параметра решетки (а) при х от 0,95 до 1,1 и резкие скачки его условного (“аддитивного”) значения, что относится, по-видимому, уже к неоднофазной области (рис.1b).

a						b

Рис. 1. Зависимость параметра решетки (а) от состава (х) в системах (I) и (II)/