ТЕПЛОЕМКОСТЬ МАНГАНИТОВ LaMeIMeIIMn2O6

(MeI-Li, Na, K, Rb; MeII-Mg, Ca, Ba) в интервале 298,15-673 К

Ж.С. Бектурганов

АО «Научно-производственный центр «Фитохимия»

Республика Казахстан, 100009, г. Караганда, ул. М. Газалиева, 4

Е-mail: phytoinform@nursat.kz

Открытие в 1993-1994 гг. эффекта гигантского отрицательного магнитного сопротивления у манганитов типа La1-x(Ca, Ba)xMnO3 положило начало интенсивным исследованиям по поиску и изучению физико-химических свойств соединений аналогичного типа. В этом плане нами впервые синтезирован ряд тройных манганитов состава LaMeIMeIIMn2O6 (MeI-щелочные; MeII-щелочноземельные металлы). В данной работе обобщены результаты наших калориметрических исследований по изучению зависимости С0р(f (Т) на приборе ИТ-С-400 (таблица).

| Манганит | Коэффициенты уравнения С0р=a+в(T+c(T-2, Дж/моль(К | (Т, К |
| --- | --- | --- |
|  | а | в 10-3 | с 105 |  |
| LaLiMgMn2O6 | 204(9 | 262(12 | 11,3(0,5 | 298,15-673 |
| LaLiSrMn2O6 | 193(7 | 272(11 | 24,7(0,9 | 298,15-673 |
| LaLiBaMn2O6 | 335(18 | 149(8 | 94,2(5,0 | 298,15-673 |
| LaNaMgMn2O6 | 209(10 | 270(13 | 8,5(0,4 | 298,15-673 |
| LaNaCaMn2O6 | 126(6 | 325(15 | 5,6(0,3 | 298,15-673 |
| LaNaBaMn2O6 | 429(38 | 106(9 | 125,6(11,0 | 298,15-673 |
| LaKMgMn2O6 | 237(11 | 236(11 | 6,8(0,3 | 298,15-673 |
| LaKCaMn2O6 | 395(17 | 4(0,2 | 133,0(6,0 | 298,15-348 |
|  | 619(27 | -(1020(44) | - | 348-373 |
|  | -(75(3) | 733(31 | 5,8(0,2 | 373-673 |
| LaKSrMn2O6 | 211(18 | 269(23 | 14(1 | 298,15(573 |
|  | 1137(111 | -(1340(11) | - | 573-673 |
| LaRbMgMn2O6 | 267(12 | 284(12 | 36(2 | 298,15-673 |

Из данных таблицы видно, что LaKCaMn2O6 при 348 К, а LaKSrMn2O6 при 573 К претерпевает (-образный фазовый переход II-рода.