ТЕРМОДИНАМИКА РАФИНИРОВАНИЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО КРЕМНИЯ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ СОЛНЕЧНЫХ БАТАРЕЙ

Н.А. Арутюнян1, А.И. Зайцев2, И.М. Искандарова3, С.Ф. Дунаев1,

А. А. Книжник3

1Химический факультет Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова, Россия, 119991, Москва, Ленинские горы, д. 1, стр. 3

2Центральный научно-исследовательский институт черной металлургии

им. И.П. Бардина, Россия, 105005, Москва, 2-я Бауманская ул., 9/23

3ООО "Кинтех Лаб", Россия, 123182, Москва, пл. Курчатова, д. 1

naarutyunyan@rambler.ru

Разработка эффективных методов рафинирования металлургического кремния до солнечного качества позволит создать фотоэлектрические преобразователи и довести стоимость получаемой электроэнергии до уровня ниже характерного для обычных тепловых станций. Важно, что требования по допустимому содержанию примесей в кремнии солнечного качества значительно ниже, чем для полупроводникового и зависят от формы присутствия примеси. Поэтому для расширения возможностей как существующих, так и разработки новых технологий очистки металлургического кремния необходимы точные сведения о формах присутствия примесей в кремнии в зависимости от состава и температуры, поскольку именно это определяет как наиболее эффективные методы рафинирования кремния, так и качество получаемого материала. Для решения сформулированной задачи выполнен анализ форм присутствия наиболее распространенных и важных примесей Al, Mn, Fe, Ni, Ti, O на основании оценки их термодинамических свойств в твердом растворе в кристаллическом кремнии, а также имеющейся информации о термодинамических свойствах соединений, которые могут образовываться в результате взаимодействия примесей между собой и с кремнием. Кроме того, определены температурные зависимости коэффициентов распределения примесей переходных металлов между твердым раствором на основе кремния, жидким алюминием и твердым фосфором, которые используются для создания необходимого типа проводимости материала.

Настоящая работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований, грант 09-08-01238.