Калориметрическое исследование теплоемкости LaK3Mе3IIMn4O12 (MеII – Mg, Ca, Sr, Ba)

Ж.И. Сагинтаева

АО «Научно-производственный центр «Фитохимия»

Республика Казахстан, 100009, г. Караганда, ул. М. Газалиева, 4

Е-mail: phytoinform@nursat.kz

Манганиты (оксиды марганца (III)) редкоземельных элементов интересны своими магнитными, электрическими и механическими свойствами.

В данной работе приведены обобщенные результаты калориметрических исследований, полученных нами на приборе ИТ-С-400. Выведены уравнения температурной зависимости теплоемкости С0р(f (Т) манганитов (таблица).

| Манганит | Коэффициенты уравнения С0р=a+в(T+c(T-2, Дж/моль(К | (Т, К |
| --- | --- | --- |
|  | а | в 10-3 | с 105 |  |
| LaK3Mg3Mn4O12 | 119(9 | 1253(93 | -8(0,6 | 173-473 |
|  | -7110(525 | 8755(647 | 8227(608 | 47-573 |
|  | -1003(74 | 2475(183 | - | 573-598 |
|  | 24555(181 | -3308(244 | - | 598-673 |
| LaK3Ca3Mn4O12 | 285(17 | 868(50 | 21(1 | 173-373 |
|  | 3856(221 | -8750(502 | - | 373-423 |
|  | 8443(485 | -10808(620 | 6651(382 | 423-498 |
|  | 898(51 | -1039(60 | - | 498-573 |
|  | 2434(140 | -1659(95 | 3877(222 | 573-673 |
| LaK3Sr3Mn4O12 | 181(11 | 1318(83 | 16(1 | 173-398 |
|  | -7673(486 | 10537(668 | 6614(419 | 398-498 |
|  | 2955(187 | -999(63 | -5507(349 | 498-573 |
|  | 2503(159 | -3145(199 | - | 573-623 |
|  | -552(35 | 1758(111 | - | 623-673 |
| LaK3Ba3Mn4O12 | -88(7 | 2074(162 | 18(1 | 173-398 |
|  | 7759(607 | -17672(1382 | - | 398-423 |
|  | 2949(231 | -1376(108 | -3727(291 | 423-498 |
|  | 6927(542 | -12406(970 | - | 498-523 |
|  | 1290(101 | -228(18 | 2003(157 | 523-673 |

Все манганиты имеют (-образные фазовые переходы II-рода при температурах: LaK3Mg3Mn4O12 – 473 и 598 К, LaK3Ca3Mn4O12 – 373 и 498 К, LaK3Sr3Mn4O12 – 398 и 598 К, LaK3Ba3Mn4O12 – 398 и 498 К.