КРИСТАЛЛИЗАЦИЯ ОКИСЛЕННОГО ИЗОТАКТИЧЕСКОГО ПОЛИПРОПИЛЕНА (ПП)

Ю.В.Соловова, Л.С. Шибряева

Инст. Биохим. физики им. Н.М. Эммануэля РАН, 119991 Москва, Косыгина, 4

yuli.m@inbox.ru (Ю.В.Соловова), shibr@pochtamt.ru (Л.С. Шибряева)

Известно, что некристаллизующиеся части макромолекул контролируют диффузию кристаллизующихся цепей к поверхности кристаллита, их ориентацию и укладывание на поверхности зародыша и, следовательно, определяют процесс роста кристаллита. То есть, такие факторы, как строение проходных макромолекул в полимере, содержание петель, концов цепей и зацеплений оказывают влияние на структуру формирующихся кристаллитов. Поэтому следует ожидать, что деструкция, структурирование и изменение химического состава проходных цепей в окисленном полимере (вызванные термоокислением полимера и обуславливающие изменение конформации, свободного объема и сегментальной подвижности полимерной цепи) будут влиять на термодинамические параметры кристаллизации. Общий характер такого влияния зависит от механизма окисления и структурных перестроек, сопровождающих процесс. Другими словами, априори можно сказать, что процесс формирования кристаллитов в окисленных образцах, термодинамические и кинетические параметры кристаллизации будут изменяться в зависимости от структурных перестроек, вызванных окислением.

Кинетику изотермической кристаллизации образцов ПП изучали методом дифференциальной сканирующей калориметрии (ДСК). Для оценки влияния окисления на термодинамические параметры кристаллизации ПП использовали температурную зависимость скорости роста сферолитов, уравнение Вильямся-Ланделла-Ферри и параметр полупериода кристаллизации t1/2. Показано, что при переходе от исходных к окисленным образцам ПП W увеличивается, причем тем больше, чем выше концентрация карбонильных групп, накопившихся в полимерной цепи.

Энергия активации кристаллизации E (которая состоит из свободной энергии перемещения молекулярных сегментов через границу раздела фаз к поверхности кристаллизации и свободной энергии образования зародыша кристаллизации критического размера при температуре кристаллизации) рассчитана с помощью уравнения Аррениуса и t1/2. Найдено, что величина E для исходных образцов ПП ниже, чем для окисленных, что, вероятно, связано с уменьшением сегментальной подвижности функционализированных проходных цепей или ростом межмолекулярного взаимодействия окисленных макромолекул.