Лиотропное фазовое поведение и физико - химические свойства лантаноидсодержащих нематогенов

А.И. Галееваa, Н.М. Селиванова a, Ю.Г. Галяметдинов a,b

a Казанский государственный технологический университет,

Россия, 420015 Казань, К. Маркса, 68.

b Казанский физико-технический институт КазНЦ РАН,

Россия, 420029 Казань, Сибирский тракт 10/7.

Е-mail: galeeva-alija@mail.ru

Рис. 1. Фазовые диаграммы систем DMAO/Lа(NO3)3∙6H2O/вода/деканол при T = 298K. Обозначены полученные типы лиотропных жидкокристаллических фаз: – гексагональная фаза, – ламеллярная фаза, – нематическая фаза.

В последнее десятилетие лиотропные жидкие кристаллы получили значительное внимание в результате широкого применения в области катализа, электроники, биотехнологии, нанотехнологии[1].

Исследовано лиотропное фазовое поведение в системах N,N- диметилдодециламиноксид (DMAO)/Lа(NO3)3∙6H2O/вода/деканол (Рис. 1.). Построена фазовая диаграмма состояния, установлены концентрационные, температурные области существования и типы жидкокристаллических фаз. При исследавании методом поляризационной оптической микроскопии были обнаружены гексагональная, ламеллярная и нематическая фазы. Лиотропные нематические фазы существуют уже при Т=15оС, включая комнатный диапазон и выше. При увеличении содержания ПАВ в системе наблюдается повышение температуры фазового перехода в изотропную жидкость. Максимальное значение фазового перехода мезофаза – изотропная жидкость характерна для систем с соотношением ПАВ:Meталл 3:1, и составляет Т=107оС.

Используя данные вискозиметрии, были определены структурные изменения в системе DMAO/Lа(NO3)3∙6H2O/вода/деканол (45%; 50%; 5% мас., соответственно. Мольное соотношение ПАВ:Meталл 3:1) в температурном интервале 283-358 K. Экспериментальные данные различных методов анализа фазовых переходов хорошо коррелируют между собой.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ № 08-03-00984-а.

ЛИТЕРАТУРА

[1] M.E. Raimondi, J.M. Seddon Liquid Crystals. 26 (1999) 305-339.

# Text boxes

H2O

10

98,6°С

107°С

97,6°С

48,6°С

92,7°С

79,6°С

104°С

107°С

105,6°С

44,8°С

30°С

62,8°С

103,8°С

106,7°С

100,8°С

30

30

H2O

50

40

30

20

10

C10H21O

50

30

70

60

40

20

70

40

50

60

70

80

2:1

С12DMAO:La(III)

3:1

С12DMAO:La(III)