ТЕРМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ И ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА НИЗШИХ ГИДРАТОВ ДИХЛОРИДОВ МЕДИ И МАРГАНЦА

О.Г. Поляченок, Е.Н. Дудкина, Л.Д. Поляченок

Могилевский государственный университет продовольствия, 212027, Могилев, Беларусь, polyachenok@mogilev.by

Для изучения равновесного давления паров воды над низшими гидратами CuCl2 и MnCl2 было использовано несколько методов [1–3]: статический метод со стеклянным мембранным нуль-манометром Новикова и Суворова, весовой вариант статического метода, динамический метод газового насыщения и метод «точек кипения». Из температурной зависимости давления паров воды были вычислены значения энтальпии и энтропии изученных процессов [2, 3].

Для объяснения полученных результатов было сделано предположение [1] об образовании метастабильной высокодисперсной фазы гидрата для реакций:

½CuCl2(2H2O(s) = ½CuCl2(s) + H2O(g),   MnCl2·H2O(s) = MnCl2(s) + H2O(g).

Было показано [1], что образование такой фазы существенно повышает давление водяного пара и уменьшает рассчитанную величину энтальпии реакций. Полученные результаты дают возможность понять причины значительных различий некоторых литературных данных.

Термодинамические характеристики CuCl2, MnCl2 и их низших гидратов [2, 3]

| Вещество | /kJ·mol–1 | /J·K–1·mol–1 |
| --- | --- | --- |
|  | [4] | [5] | Данная работа | [4] | [5] | Данная работа |
| CuCl2(2H2O(s) | – 821.3 | – 818.6 ± 1.7 | – 820 ± 1.4 a | 167 | 190.63 | 195.3 ± 1.4 |
| CuCl2(s) | – 220.1 | – 215.6 ± 1.4 | – 219.1 ± 1.8 | 108.07 | 108.07 ± 0.21 | 108.07 a |
| MnCl2(H2O(s) | – 789.9 | – 804.0 | – 786.6 ± 0.9 | 174.1 | 160.2 ± 4 | 179.5 ± 1.6 |
| MnCl2(s) | – 481.29 | – 481.16 ± 0.4 | – 481.2 ± 0.4a | 118.24 | 118.24 ± 0.4 | 118.24 ± 0.4 a |

a Принято для вычислений.

## REFERENCES

[1] O.G. Polyachenok, E.N. Dudkina, N.V. Branovitskaya, L.D. Polyachenok. Thermochim. Acta 467 (2008) 44–53.

[2] O.G. Polyachenok, E.N. Dudkina, L.D. Polyachenok. J. Chem. Thermodyn. 41 (2009), 74–79.

[3] O.G. Polyachenok, E.N. Dudkina, L.D. Polyachenok. J. Chem. Thermodyn. 41 (2009), 414–419.

[4] D.D. Wagman, W.H. Evans, et. al. J. Phys. Chem. Ref. Data 11 (1982) 2–392.

[5] В.П. Глушко (ред.), Термические константы веществ, Справочник в 10 вып., ВИНИТИ, Москва, 1965–1982.