ТЕРМОДИНАМИКА И ПОВЕРХНОСТНОЕ НАТЯЖЕНИЕ ТВЕРДЫХ ТЕЛ

В.М.Юров

Карагандинский государственный университет, Казахстан, 100028 г.Караганда, ул. Университетская, 28, е-mail: exciton@list.ru

Экспериментальное определение поверхностного натяжения твердых тел затруднено тем, что их молекулы (атомы) лишены возможности свободно перемещаться. Исключение составляет пластическое течение металлов при температурах, близких к точке плавления [1].

При изменении толщины пленки или размера малых частиц твердых тел их свойства (магнитные, электрические, тепловые и т.д.) существенно изменяются. В качестве примера на рисунках 1 и 2 показаны зависимости магнитной восприимчивости малых частиц магнетита и температуры плавления малых частиц золота от их размера. Результаты рисунка 1 получены нами, а рисунка 2 – приведены в работе [2]. Обе зависимости описываются уравнением:

,				(1)

где R0 – критический размер, начиная с которого физическая величина А становится зависящей от размера частиц (толщины пленки).

| Рисунок 1. Зависимость относительной магнитной восприимчивости от диаметра зерна магнетита. | Рисунок 2. Температура плавления нанокристаллов золота как функция их размера [2]. |
| --- | --- |

В рамках термодинамической модели для R0 нами получено выражение:

,					(2)

где σ – поверхностное натяжение твердой частицы (пленки), υ – молярный объем частицы (пленки), R – газовая постоянная, Т – температура.

Исследуя зависимость, например, диэлектрической проницаемости от размера зерна диэлектрика, мы из уравнения (1) получаем R0, а из (2) – σ.

Литература

[1] А.Я.Гохштейн. Поверхностное натяжение твердых тел и адсорбция. М.: Наука, 1976. 256 с.

[2] К.Оура, В.Г.Лифшиц, А.А.Саранин и др. Введение в физику поверхности. М.: Наука, 2006, 490 с.