КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ СТАБИЛИЗАЦИИ ФУЛЛЕРЕНОВ КРЕМЕНИЯ ВОДОРОДОМ

А.Е. Галашев

Институт промышленной экологии Уральского отделения РАН

Екатеринбург ул. Софьи Ковалевской, 20-а, 620219 Россия

e-mail: galashev@ecko.uran.ru

Методом молекулярной динамики исследована структура и кинетические свойства полого однослойного кластера Si60, имеющего структуру фуллерена, в области температур 10 T≤ 1760 K. Выполнено 5 серий расчетов с созданием у кластера Si60следующих сред: вакуума, внутренней области фуллерена, заполненной 30 и 60 атомами H при наличии и без наружного водородного окружения из 60 атомов. Средний радиус Rcl кластера кремния увеличивается с ростом температуры, достигая наибольшего значения при отсутствии водорода

Рис.1. Конфигурации фуллерена кремния, соответствующие температуре 1500 K: a – в окружении вакуума, b – при наличии водородной «шубы» и заполнением его внутренней части 60 атомами водорода. Координаты атомов представлены в нм.

вблизи кластера и приобретая более низкие значения в случае полной компенсации свободных связей у атомов Si атомами водорода, находящимися внутри кластера, при отсутствии снаружи водородной «шубы». С увеличением температуры уменьшаются среднее число Si–Si связей nb, приходящихся на атом в кластере кремния, и средняя длина Lb этих связей. Более высокую стабильность значений nb и Lb во всем исследуемом температурном интервале проявляет фуллерен Si60, окруженный водородной «шубой» и содержащий внутри себя 60 атомов H. Такой кластер имеет более низкие значения коэффициента самодиффузии при высоких температурах. Этот, стабилизированный водородом фуллерен, устойчив по отношению к образованию линейных цепочек атомов вплоть до температур ~ 270–280 K.