ОСОБЕННОСТИ МЕТОДИКИ ПОСТРОЕНИЯ T-P-ФАЗОВОЙ ДИАГРАММЫ MgO-Al2O3-SiO2 С УЧЁТОМ РАВНОВЕСИЙ ПРИ УЧАСТИИ ТВЁРДЫХ РАСТВОРОВ

Сурков Н.В.

(ИГМ СО РАН),

Surkov N.V. (IGM SB RAS)

E-mail: diagrams@uiggm.nsc.ru, факс: (383)3332792 тел.: (383)3332112

Фазовая диаграмма системы MgO-Al2O3-SiO2 подробно экспериментально исследована при давлениях до 40-45 кбар [1, 2, 3]При давлениях до 40-45 кбар в этой системе известны следующие фазы: периклаз - Per (MgO); корунд- Crd (Al2O3); группа кремнезёма (SiO2) - кристобалит - Crs, -кварц - -Qtz, -кварц - -Qtz, коэсит - Co; тридимит (близок по составу к SiO2) - Trd, шпинель - Spl (MgAl2O4); группа алюмосиликата (Al2SiO5) - кианит (дистен) - Ky, aндалузит - And, силиманит - Sil; муллит- Mul (Al4OSi2Al2O12 или Al6Si2O13); группа энстатита (Mg2Si2O6) - En, ортоэнстатит - OEn, клиноэнстатит - CEn, протоэнстатит - PEn; форстерит (Mg2SiO4) - Fo; пироп (Mg3Al2Si3O12) - Prp; кордиерит (Mg2Al4Si5O18) - Crd; сапфирин (Mg2Al4SiO10) - Spr. В этой области условий экспериментально установлены поля устойчивости всех фаз существующих в этой системе и определён вид моновариантных равновесий ограничивающих эти поля. Моновариантные реакции ограничивающие поля устойчивости отдельных фаз позволяют практически однозначно провести анализ моно- дивариантных равновесий для фазовой диаграммы. В редких случаях требуется экспериментальное исследование положения (в P-T координатах) отдельных эвтектических или перитектических равновесий. Твёрдые растворы, которые заметно влияют на топологию фазовой диаграммы, обнаружены для полиморфных модификаций группы энстатита. С участием этих твёрдых растворов выделены насколько сингулярных нонвариантных равновесий и вырожденных моновариантных реакций. Учёт устойчивости твёрдых растворов фаз позволяет выполнить построение фазовой диаграммы системы MgO-Al2O3-SiO2 с учётом всех возможных равновесий, максимально корректно с позиции формального подхода к топологии фазовых диаграмм.

1. Дорошев А.М., Малиновский И.Ю.. Топологический анализ системы MgO-Al2O3-SiO2. "Экспериментальные исследования по минералогии" (1972-1973), ред. А.А.Годовиков и др., Новосибирск, 1974, с. 81-85

2. Gasparik T.. A petrogenetic grib for the system MgO-Al2O3-SiO2. Journal of Geology, 1994, v. 102, N 1, p. 97-109

3. Podlesskii Konstantin K., Aranovich Leonid Y., Gerya Taras V., Kosyakova Natalia A.. Sapphirine-bearing assemblages in the system MgO-Al2O3-SiO2: a continuing. European Journal Of Mineralogist, 2008, v. 20, N 5, p. 721-734

Singularities of a constraction procedure T-P-phase diagramme MgO-Al2O3-SiO2 with the account of equilibriums with the assistance of solid solutions.

Surkov N.V. (IGM the Siberian Branch of the Russian Academy of Science),

Surkov N.V. (IGM SB RAS)

E-mail: diagrams@uiggm.nsc.ru, a fax: (383 3332792 tel.: (383 3332112)

The phase diagramme of system MgO-Al2O3-SiO2 is observationally investigated at pressures up to 40-45 кбар [1, 2, 3]. At pressures up to 40-45 кбар in this system following phases are known: periclase - Per (MgO); corundum - Crd (Al2O3); silicon group (SiO2) - cristoballite - Crs, a-quartz - a-Qtz, b-quartz - b-Qtz, coesite - Co; tridimite (it is close on a composition to SiO2) - Trd, spinel - Spl (MgAl2O4); group of a alumia-silikate (Al2SiO5) - kyanite (disten) - Ky, andolusite - And, sillimanite - Sil; mullite - Mul (Al4OSi2Al2O12 or Al6Si2O13); group enstatite (Mg2Si2O6) - En, orthoenstatite - OEn, clinoenstatite - CEn, protoenstatite - PEn; forsterite (Mg2SiO4) - Fo; pyrope (Mg3Al2Si3O12) - Prp; cordoerite (Mg2Al4Si5O18) - Crd; sapphirine (Mg2Al4SiO10) - Spr. In this conditions the stability fields of the all phases existing in this system are experimental investigated and the monovariant equilibriums restricting this field is spotted. Monovariant responses restricting stability fields of a phases allow to carry out practically univalently the analysis mono - divariant equilibriums for this phase diagramme. The standing experimental research (in P-T co-ordinates) separate the eutectic or peritectic equilibriums in rare instances is required. Solid solutions which noticeably influence topology of the phase diagramme, are discovered for polymorphic modifications of group enstatite. With participation of these solid solutions are oozed same singular nonvariant equilibriums and  singular monovariant reactions. The account of a stability of solid solutions of phases allows to constracted of the phase diagramme of system MgO-Al2O3-SiO2 with the account of all possible equilibriums, it is correct from a formalistic approach position to topology of phase diagrammes.

1. Doroshev A.M., Malinovsky I.Yu.. The Topological analysis of system MgO-Al2O3-SiO2. - "Experimental researches on mineralogy" (1972-1973), ed. A.A.Godovikov, etc., Novosibirsk, 1974, p. 81-85

2. Gasparik T.. A petrogenetic grid for the system MgO-Al2O3-SiO2. - Journal of Geology, 1994, v. 102, N 1, p. 97-109

3. Podlesskii K. K., Aranovich L. Y., Gerya V., Kosyakova N. A.. Sapphirine-bearing assemblages in the system MgO-Al2O3-SiO2: a continuing. - European Journal of Mineralogist, 2008, v. 20, N 5, p. 721-734