Термодинамика фазовых переходов в лантаноидсодержащих нематических бинарных системах

А.А. Князев, А.С. Румянцева, Б.Р. Хазеев, В.И. Джабаров, Ю.Г. Галяметдинов

Казанский государственный технологический университет им. С.М.Кирова, 420015 ул. К. Маркса 68, Казань, Россия.

E-mail: knjazev2001@mail.ru

Термотропные нематические жидкие кристаллы (ЖК) находят широкое применение в различных областях промышленности. Одно из основных требований к таким материалам – низкие температуры переходов, широкий температурный интервал существования мезофазы и ее термостабильность. В настоящее время не найдено индивидуальных веществ, удовлетворяющих этому требованию. Поэтому получение жк композитов, которые представляют собой смеси соединений, имеет большой практический интерес.

В данной работе получены нематические лантаноидсодержащие бинарные смеси и исследованы термодинамические параметры фазовых переходов. В качестве одного из компонентов смеси были использованы комплексы лантаноидов, обладающие нематической мезофазой. В качестве второго компонента использовались органические нематические жидкие кристаллы. Состав и строение полученных соединений подтверждены данными элементного анализа, ЯМР (1H)– спектроскопии и масс-спектрометрии.

Рис.1 Структура комплексов лантаноидов.

Методами поляризационной оптической микроскопии и дифференциальной сканирующей калориметрии определены температуры, термодинамические параметры фазовых переходов и типы мезофаз. На основании полученных данных были построены диаграммы состояния бинарных смесей.

Авторы выражают благодарность за финансовую поддержку гранту РФФИ 08-03-00900-а, совместной программе CRDF и Минобразования России "Фундаментальные исследования и высшее образование" (BRHE, Y5-C07-05).