УДК 541.11

А.Л. Восков, Д.И. Шишин, В.А. Простакова, И.А. Успенская, Г.Ф. Воронин

Программа TernAPI для расчета и построения фазовых диаграмм тройных систем

Разработана программа TernAPI, предназначенная для расчета и построения фазовых диаграмм тройных систем, их сечений и проекций, в основу ее положен метод выпуклых оболочек. Входными данными служат формулы для энергий Гиббса всех возможных фаз системы. Отличительные особенности программы - универсальность, наличие выбора из нескольких встроенных термодинамических моделей фаз, высокая скорость работы, разнообразные возможности визуализации решения. Приводятся примеры рассчитанных диаграмм.

Ключевые слова: фазовые диаграммы; термодинамическое моделирование; метод выпуклых оболочек; тройные системы; энергия Гиббса

A.L. Voskov, D.I. Shishin, V.A. Prostakova, I.A. Uspenskaya, G.F. Voronin

TernAPI program for calculation and construction of phase diagrams of ternary systems

TernAPI program designed for calculation and construction of phase diagrams of ternary systems and their sections and projections has been developed. It is based on the convex hull method.  Input data are formulas for Gibbs energies of all phases of the system. Distinctive features of the program are universality, presence of choice from several built-in thermodynamic models, high speed of work, various capabilities for visualization of solution. Examples of calculated diagrams are shown.

Keywords: phase diagrams; thermodynamic modeling; convex hull method; ternary systems; Gibbs energy

Количество страниц: 4

Число таблиц: 0 (нет)

Число рисунков: 3

Наименований библиографического списка: 11

Сведения об авторах:

Восков Алексей Леонидович (Voskov Alexey L.) – аспирант

Шишин Денис Игоревич (Shishin Denis I.) – студент

Простакова Виктория Александровна (Prostakova Victoria A.) – студент

Успенская Ирина Александровна (Uspenskaya Irina A.) – доцент, к.х.н.

Воронин Геннадий Федорович (Voronin Gennady F.) – гл.н.с., профессор, д.х.н.

Место работы (для всех авторов): МГУ им. М.В. Ломоносова, Химический факультет

УДК 541.11

ПРОГРАММА TERNAPI ДЛЯ РАСЧЕТА И ПОСТРОЕНИЯ

ФАЗОВЫХ ДИАГРАММ ТРОЙНЫХ СИСТЕМ

© А.Л. Восков, Д.И. Шишин, В.А. Простакова, И.А. Успенская, Г.Ф. Воронин

Разработана программа TernAPI, предназначенная для расчета и построения фазовых диаграмм тройных систем, их сечений и проекций, в основу ее положен метод выпуклых оболочек. Входными данными служат выражения для энергий Гиббса всех фаз системы. Отличительные особенности программы - универсальность, наличие выбора из нескольких встроенных термодинамических моделей, высокая скорость работы, разнообразные  возможности визуализации решения. Приводятся примеры рассчитанных диаграмм.

Ключевые слова: фазовые диаграммы; термодинамическое моделирование; метод выпуклых оболочек; тройные системы; энергия Гиббса

TERNAPI PROGRAM FOR CALCULATION AND CONSTRUCTION OF

PHASE DIAGRAMS OF TERNARY SYSTEMS

© A.L. Voskov, D.I. Shishin, V.A. Prostakova, I.A. Uspenskaya, G.F. Voronin

TernAPI program designed for calculation and construction of phase diagrams of ternary systems and their sections and projections has been developed. It is based on the convex hull method.  Input data are formulas for Gibbs energies of all phases of the system. Distinctive features of the program are universality, presence of choice from several built-in thermodynamic models, high speed of work, various capabilities for visualization of solution. Examples of calculated diagrams are shown.

Keywords: phase diagrams; thermodynamic modeling; convex hull method; ternary systems; Gibbs energy

Введение

Интересующие науку и практику задачи расчета фазовых равновесий отличаются большим разнообразием. Несмотря на более чем вековую историю развития этого направления, не существует стандартных способов решения таких задач. Программы, рассчитывающие фазовые диаграммы различных систем, являются до сих пор уникальным продуктом, который разрабатывается и совершенствуется десятилетиями, и, обычно, требует постоянного внимания и обслуживания со стороны создавших его специалистов.

В этой связи актуальным является поиск и разработка новых способов расчета фазовых равновесий, отличающихся большей универсальностью по сравнению с уже существующими. Сравнительно недавно для этих целей стал применяться новый метод, «метод выпуклых оболочек», который позволяет без использования начальных приближений и практически без ограничений на размерность пространства термодинамических переменных решать «прямую» задачу – рассчитывать условия равновесия термодинамической системы, соответствующие заданному набору характеристических функций всех ее реальных и виртуальных фаз [1, 2]. Эффективность метода доказана на многочисленных примерах, а для двухкомпонентных систем он реализован в программном комплексе PhDi [3].

В данной работе представлена программа для расчёта методом выпуклых оболочек фазовых диаграмм тройных систем с возможностью применения произвольных термодинамических моделей и средствами визуализации фазовой диаграммы.

Программа TernAPI

Программа предназначена для построения фазовых диаграмм тройных систем, а также их сечений и проекций. Она обладает богатыми возможностями по визуализации результатов расчёта и редактированию полученных графиков, а функции программы доступны для использования приложениями пользователя. Сравнительно высокая скорость вычислений позволяет решать не только «прямые», но и «обратные» задачи, т.е. оптимизировать параметры модели по имеющимся экспериментальным данным. Использование языка MATLAB для разработки TernAPI обеспечивает работу программы в операционных системах Windows, Linux и Mac OS, а также лёгкость добавления в неё новых видов моделей и графиков.

Исходными данными являются термодинамические модели систем, хранящиеся в виде текстовых файлов, в которых содержатся названия всех фаз и компонентов системы с указанием возможного диапазона их составов (точечная фаза, квазибинарный разрез, трёхкомпонентный раствор), выражения для энергий Гиббса, имеющиеся экспериментальные данные. Пользователю доступны готовые функции моделей NRTL, e-NRTL, UNIQUAC, подрешёток, полиномиальных других аналитических способов описания термодинамических свойств фаз. Предусмотрена возможность использования при расчетах  базы данных SGTE по термодинамическим свойствам простых веществ [4].

Построение изобарно-изотермических сечений фазовой диаграммы начинается с задания двумерной сетки составов на треугольнике Гиббса-Розебома, в каждой точке которой рассчитываются энергии Гиббса фаз. Строится выпуклая оболочка полученной пространственной фигуры, проекция особенностей этой оболочки на плоскость составов позволяет выделить фазовые поля диаграммы и конноды в гетерогенных областях  системы. Упомянутая проекция является триангуляцией Делоне, её анализ основан на геометрических характеристиках отдельных треугольников [5]. На современном персональном компьютере расчёт одного сечения диаграммы занимает обычно от 0.5 до 30 секунд машинного времени в зависимости от выбранного разрешения сетки составов и сложности модели.

Результаты и их обсуждение

С помощью программы TernAPI по имеющимся в литературе термодинамическим данным рассчитано более ста фазовых диаграмм в металлических сплавах, оксидных, солевых и других тройных системах.. Для систем XCl-S-H2O (X=K или Na, S = пропанол-1, пропанол-2, н-бутанол, бутанол-2, 2-метилпропанол-1, пентанол-1, гексанол-1, ацетон и др.), помимо расчёта диаграмм, проводилась также оптимизация параметров термодинамических моделей [6, 7]. Ниже в качестве примеров приведены результаты расчёта фазовых диаграмм систем Au-Bi-Sb, LiF-LiCl-LiI и вода-ТГФ-ДМСО (ТГФ - тетрагидрофуран, ДМСО - диметилсульфоксид).

В системе Au-Bi-Sb существуют несколько фаз (рис. 1). Для построения изотермического сечения фазовой диаграммы использовалась известная полиномиальная термодинамическая модель [8] и параметры стабильности компонентов [4]. На рис. 1 показано рассчитанное сечение фазовой диаграммы, оно совпадает  с результатами работы [8].

На рис. 2 показаны результаты построения поверхности ликвидуса полной, политермической фазовой диаграммы системы LiF-LiCl-LiI, полученные с использованием    термодинамической модели [9, 10]. На рис. 2 отчётливо видны три двойных (T=641 K, x2=0.347, x3=0.653; T=774 K, x2=0.304, x3=0; T=687 K, x2=0.165, x3=0.835) и одна тройная (T=617 K, x2=0.300, x3=0.587) эвтектика (x2=x(LiCl), x3=x(LiI)). Координаты эвтектик и других особых точек поверхности воспроизводят имеющиеся в литературе фазовые диаграммы двойных подсистем и проекций ликвидуса на плоскость мольных долей [9, 10].

В системе вода-ТГФ-ДМСО наблюдается расслаивание при неограниченной взаимной растворимости компонентов в двойных подсистемах, что представляет проблему при использовании ряда программ, основанных на методах минимизации энергии Гиббса или равенствах химических потенциалов [11]. При расчетах методом выпуклых оболочек подобных осложнений не возникает и применим типовой алгоритм без каких-либо модификаций. На рис. 3. показана диаграмма системы, полученная в TernAPI на основании модели и экспериментальных точек из [11].

Заключение

Разработанная программа позволяет рассчитывать фазовые диаграммы тройных систем, содержащих как точечные фазы, так и растворы. Она достаточно универсальна и применима к широкому кругу систем и термодинамических моделей. Дальнейшее развитие программы связано с обобщением её алгоритма на случай многокомпонентных систем и снабжением её базой данных с термодинамическими свойствами фаз. Более подробная информация о DEMO-версии TernAPI доступна по адресу http://td.chem.msu.ru/

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, грант № 08-03-00506

Литература

1. Воронин Г.Ф. // Журн. физич. химии. 2003. Т. 77. № 10. С. 1874-1883.

2. Воронин Г.Ф. // Журн. физич. химии. 2005. Т. 79. № 12. С. 2126-2139.

3. Belov G.V., Emelina A.L., Goriacheva V.I. et al. // J. Alloys and Comp. 2008. V. 452. № 1. P. 133-135.

4. Dinsdale A.T. // Calphad. 1991. V. 15. № 4. P. 317-425.

5. Barber C.B., Dobkin D.P, Huhdanpaa H. // ACM Transactions on Mathematical Software. 1996. V. 22. № 4. P. 469-483.

6. Igumnov S., Kovalenko N., Buriak I. et al. // Proc. 20th International Conf. on Chem. Thermodyn. (ICCT-2008). P. 314.

7. Восков А.Л., Шишин Д.И., Успенская И.А., Воронин Г.Ф. // Тезисы XII Российской конф. по теплофизич. св-вам вещ-в (РКТС-12). С. 264-265.

8. Wang J., Meng F.G., Liu H.S. et al. // J. Electron. Mater. 2007. V. 36. № 5. P. 568-577.

9. Sangster J, Pelton A.D. // J. Phase Equil. 1991. V. 12. № 5. P. 511-537.

10. Sangster J, Pelton A.D. // J. Phys. Chem. Ref. Data. 1987. V. 16. № 3. P. 509-561.

11. Olaya M.M., Reyes-Labarta J.A., Velasco R. et al. // Fluid Phase Equilibria. 2008. V. 265. № 1-2. P. 184-191.

Рис. 1 - Cечение фазовой диаграммы системы Au-Bi-Sb при T=573 K. L – расплав, Au –  твёрдый раствор на основе Au, ρ – ромбоэдрический раствор, AuSb2 – твёрдый раствор AuSb2-2xBi2x, Au2Bi – стехиометрическая фаза.

Рис. 2 - Поверхность ликвидуса системы LiF-LiCl-LiI и её проекция на плоскость составов.

Рис. 3 – Сечение фазовой диаграммы системы вода-ТГФ-ДМСО при T=293 K. Тонкие линии – расчётная область расслаивания с коннодами, линии с точками на концах – экспериментальные конноды.

Рис. 1. Размер 8.9*11.4 см.

| Рис. 2. Размер 8.5*9.2 см. | Рис. 3. Размер 6.1*8.0 см. |
| --- | --- |