Т-Х-У ДИАГРАММЫ С СИНТЕКТИКО-МОНОТЕКТИЧЕСКИМИ ТРАНСФОРМАЦИЯМИ

В.И. Луцык, А.Э. Зеленая

Отдел физических проблем, Бурятский научный центр СО РАН, Россия

670047, г. Улан-Удэ, ул. Сахьяновой, 8. E-mail: vluts@pres.bscnet.ru

Компьютерная модель позволяет провести подробное изучение фазовых диаграмм и выявить эффекты смены типа фазового превращения в трехфазных областях. При изучении Т-х-у диаграммы с моновариантным синтектическим равновесием и твердофазной растворимостью [1] было установлено, что смена синтектического равновесия (L1+L2⇄() на монотектическое (L2⇄L1+( или L1⇄L2+() происходит не только в случае аномального распространения области гомогенности твердых растворов на основе промежуточного соединения, как это предполагалось ранее [2, с. 324], но и в ее исходном виде (рис., а). При этом проявляются две линейчатые поверхности двухфазной реакции L1(( и L2((. Диаграммы материального баланса позволяет проследить этапы фазового превращения для заданного состава. Для состава G1(0,45; 0,36; 0,19) при температуре 559,73 реакция L1+L2(( замещается на L2(L1+(, т.е. прекращается уменьшение доли фазы L1 и начинается ее рост (рис., б). Для точки G2(0,4; 0,44; 0,16) превращение L1+L2(( заменяется на L1(L2+(, т.е. изменяется приращения доли фазы L2 (рис., в) при температуре 558,67.

Для трансформированного варианта строения области L1+L2+( с перекрещивающимися направляющими линиями линейчатых поверхностей могут проявляться одна, две и даже три двухфазные поверхности.

Рис. Проекция области L1+L2+( с двумя двухфазными поверхностями (а), диаграммы материального баланса для G1 и G2 (б, в)

ЛИТЕРАТУРА

[1] R. Vogel. Die heterogenen Gleichgewichte. Akad. Verlagsgesellschaft, Leipzig, 1959.

[2] К.А. Халдояниди. Фазовые диаграммы гетерогенных систем с трансформациями. ИНХ СО РАН, Новосибирск, 2004.

# Text boxes

а)			       б)				   в)