# УДК (541.12+620.18):681.142.2

В.И. Луцык, А.Э. Зеленая

Расшифровка разрезов Т-х-у диаграмм с синтектико-монотектическими трансформациями

Разработана методика расшифровки поверхностей и фазовых областей на вертикальных и горизонтальных разрезах  компьютерной модели Т-х-у диаграммы с моновариантным синтектическим равновесием и растворимостью в твердой фазе, построенной кинематическим методом. Эффект смены типа трехфазного превращения иллюстрируется поверхностями двухфазных реакций и вертикальными диаграммами материального баланса.

The surfaces and phase regions decoding method on the vertical and horizontal sections of computer model of T-x-y diagram with monovariant syntеctic equilibrium and solubility in solid phases is elaborated using kinematical method. An effect of three-phase transformation type change is illustrated by two-phase reactions surfaces and vertical diagrams of material balance.

Количество страниц: 4

Число таблиц: 2

Число рисунков: 3

Число наименований библиографического списка: 7

Ключевые слова: компьютерная модель, фазовая диаграмма, эффект смены типа фазового превращения, диаграмма материального баланса, синтектико-монотектическое превращение.

# УДК (541.12+620.18):681.142.2

РАСШИФРОВКА РАЗРЕЗОВ Т-Х-У ДИАГРАММ

С СИНТЕКТИКО-МОНОТЕКТИЧЕСКИМИ ТРАНСФОРМАЦИЯМИ

© В.И. Луцык, А.Э. Зеленая

Поступила в редакцию 2009 г.

Разработана методика расшифровки поверхностей и фазовых областей на вертикальных и горизонтальных разрезах  компьютерной модели Т-х-у диаграммы с моновариантным синтектическим равновесием и растворимостью в твердой фазе, построенной кинематическим методом. Эффект смены типа трехфазного превращения иллюстрируется поверхностями двухфазных реакций и вертикальными диаграммами материального баланса.

The surfaces and phase regions decoding method on the vertical and horizontal sections of computer model of T-x-y diagram with monovariant syntеctic equilibrium and solubility in solid phases is elaborated using kinematical method. An effect of three-phase transformation type change is illustrated by two-phase reactions surfaces and vertical diagrams of  material balance.

Компьютерная модель фазовой диаграммы позволяет не только провести анализ ее строения и рассмотреть серии произвольных разрезов, но и использовать ее в качестве инструмента при компьютерном конструировании гетерогенных материалов. С помощью разрабатываемых комплексов программ можно выявить эффект смены типа трехфазного превращения, проанализировать материальные балансы [1-3], рассчитать сопряженные составы и отобразить траектории фаз [4]. На основе компьютерной модели Т-х-у диаграммы с моновариантным синтектическим равновесием и растворимостью в твердой фазе проиллюстрируем возможность ее исследования построением горизонтальных и вертикальных разрезов и изучением процесса смены типа трехфазной реакции [5-6].

1. МОДЕЛЬ Т-Х-У ДИАГРАММЫ С МОНОВАРИАНТНЫМ СИНТЕКТИЧЕСКИМ РАВНОВЕСИЕМ

При построении компьютерной модели Т-х-у диаграммы с моновариантным синтектическим равновесием и растворимостью в твердой фазе  использовался кинематический метод задания поверхностей [7]. Рассматриваемая диаграмма содержит 19 нелинейчатых поверхностей: четыре ликвидуса (Q), четыре солидуса (S), десять сольвусов (V) и куполообразную поверхность расслаивания (i); 24 линейчатые поверхности (10(Qr)+3(ir)+5(Sr)+6(Vr)=24) на границах трехфазных областей и два горизонтальных комплекса при температурах тройных эвтектик (Е1, Е2) (табл. 1, рис. 1). В качестве начальных данных задавались точки на контуре нелинейчатых  поверхностей.

Таблица 1 - Контур поверхностей диаграммы

| Символ | Контур | Символ | Контур | Символ | Контур |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Нелинейчатые поверхности |
| QA | AeABE1eAC | SR | mARnBnE2rmE1 | VCA | cAcE1c0E1c0A |
| QB | ВeBAE2eBC | SC | CcAcE1crcE2cB | VCB | cBcE2c0E2c0B |
| QC | CeACE1erE2eBC | VAB | aBaa0a0B | VCR | cE1crcE2c0E2c0rc0E1 |
| QR | eABmk0neBAE2erE1 | VAC | aCaa0a0C | VRA | mAmE1m0E1m0A |
| i | mknk0 | VBA | bAbb0b0A | VRB | nBnE2n0E2n0B |
| SA | AaBaaC | VBC | bCbb0b0C | VRC | mE1rnE2n0E2r0m0E1 |
| SB | ВbAbbC |  |  |  |  |
| Линейчатые поверхности |
| ir | mnk0 | QrRB | eBAnBnE2E2 | SrBC | bCcBcE2b |
| irm | mR(R,r)0 | QrBC | eBCbCbE2 | SrRC | cE1mE1nE2cE2 |
| irn | nR(R,r)0 | QrCB | eBCcBcE2E2 | VrAR | amE1m0E1a0 |
| QrAR | eABaBaE1 | QrCR | E1cE1cE2E2 | VrBR | bnE2n0E2b0 |
| QrRA | eABmAmE1E1 | QrRC | E1mE1nE2E2 | VrAC | acE1c0E1a0 |
| QrAC | eACaCaE1 | SrAR | aBmAmE1a | VrBC | bcE2c0E2b0 |
| QrCA | eACcAcE1E1 | SrBR | bAnBnE2b | VrRCm | cE1mE1m0E1c0E1 |
| QrBR | eBAbAbE2 | SrAC | aCcAcE1a | VrRCn | cE2nE2n0E2c0E2 |

Рис. 1 - XY проекция (а) и пространственная модель (б) диаграммы

2. ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ И ВЕРТИКАЛЬНЫЕ РАЗРЕЗЫ И ИХ РАСШИФРОВКА

Построенная диаграмма может быть изучена произвольными горизонтальными и вертикальными сечениями (рис. 2). Программа сопровождает каждый разрез таблицей с расшифровкой пересекаемых поверхностей и фазовых областей (табл. 2).

Рис. 2 - Горизонтальный (а) и вертикальный (б) разрезы (табл. 2)

Таблица 2 - Пересекаемые элементы фазовой диаграммы

а) горизонтальный разрез при T=TeAB (рис. 2a)

| Поверхности |
| --- |
| Символ | Точки | Символ | Точки | Символ | Точки |
| i | 2,9 | SA | 5,8 | ir | 9,2 |
| QA | 4,6 | SС | 13,14 | irm | 2,3 |
| QС | 11,12 | SR | 1,7 (3-складка) | irn | 3,9 |
| QR | 2,4 и 9,10 |  |  |  |  |
| Фазовые области |
| Символ | Поверхности | Точки | Символ | Поверхности | Точки |
| L | I; QA; QB; QR | 2,9; 4,6; 11,12; 2,4 и 9,10 | L+( | QR; SR; irm; irn | 2,4 и 9,10; 1,7 (3-складка); 2,3; 3,9 |
| L1+L2 | i; ir | 2,9; 9,2 | ( | SA | 5,8 |
| L1+L2+( | ir; irm; irn | 2,9; 2,3; 3,9 | ( | SB | 13,14 |
| L+( | QA; SA | 4,6; 5,8 | ( | SR | 1,7 (3-складка) |
| L+( | QB; SB | 11,12; 13,14 |  |  |  |

б) вертикальный разрез S1(1; 0; 0) S2(0; 0.6; 0.4) (рис. 2б)

| Поверхности |
| --- |
| Символ | Точки | Символ | Точки | Символ | Точки |
| i | 7,17 | irn | 7,8 | SrBC | 6,9 |
| QA | 18,22 | QrAR | 18,19 | SrRC | 1,12 |
| QB | 4,11 | QrBR | 3,4 | VrAR | 16,20 |
| QR | 4,7 и 17,18 | QrBC | 3,9 | VrBC | 6,14 |
| SA | 19,22 | QrRA | 13,18 | VrRCm | 12,15 |
| VAR | 19,21 | QrRB | 2,4 | VrRCn | 1,10 |
| ir | 17,7 | QrRC | 2,13 | HE2 | 1,2,3,6 |
| irm | 8,17 | SrAR | 16,19 | HE1 | 12,13,16 |
| Фазовые области |
| Символ | Поверхности | Точки | Символ | Поверхности | Точки |
| L | i; QA; QB; QR | 7,17; 18,22; 4,11; 4,7 и 17,18 | L+(+( | QrBC; SrBC; HE2 | 3,9; 6,9; 3,6 |
| L1+L2 | i; ir | 7,17; 17,7 | L+(+( | QrRC; SrRC; HE1; HE2 | 2,13; 1,12; 12,13; 1,2 |
| L1+L2+( | ir; irm; irn | 17,7; 8,17; 7,8 | (+( | VAR; SrAR; VrAR | 19,21; 16,19; 16,20 |
| L+( | QA; SA; QrAR | 18,22; 19,22; 18,19 | (+( | SrBC; VrBC | 6,9; 6,14 |
| L+( | QB; QrBC; QrBR | 4,11; 3,9; 3,4 | (+( | SrRC; VrRCm; VrRCn | 1,12; 12,15; 1,10 |
| L+( | QR; irm; irn; QrRA; QrRB; QrRC | 4,7 и 17,18; 8,17; 7,8; 13,18; 2,4; 2,13 | (+(+( | VrAR; VrRCm; HE1 | 16,20; 12,15, 12,16 |
| L+(+( | QrAR; QrRA; SrAR; HE1 | 18,19; 13,18; 16,19; 13,16 | (+(+( | VrBC; VrRCn; HE2 | 6,14; 1,10; 1,6 |
| L+(+( | QrRB; SrBR; HE2 | 2,4; 3,4; 2,3 | ( | SA; VAR | 19,22; 19,21 |

3. МАТЕРИАЛЬНЫЕ БАЛАНСЫ ОБЛАСТИ L1+L2+(

В области L1+L2+( проявляется две "двухфазные" поверхности, на которых происходит замена синтектического равновесия L1+L2⇄( на монотектическое (L1⇄L2+( или L2⇄L1+() (рис. 3а). Эффект смены типа фазового превращения происходит и при аномальном строении области L1+L2+( (при пересечении проекций линии RR' и контура mk0n) (рис. 3в) [6, С. 324-325]. Более детально проследить процесс смены типа фазовой реакции позволяют материальные балансы для произвольно заданного центра масс. Состав G1 (0.42; 0.46; 0.12) (рис. 3б) при пересечении поверхности ir из двухфазной области L1+L2 попадает в трехфазную L1+L2+(, где сначала происходит уменьшение доли фаз L1 и L2. При Т=557.2 прекращается уменьшение доли фазы L1 и начинается ее рост, т.е происходит смена синтектического равновесия (L1+L2⇄() на монотектическое (L2⇄L1+(). При достижении точки G1 поверхности irm фаза L2 исчезает, и ниже этой температуры состав попадает в двухфазную область L+(. Для точки G2 смена типа фазовой реакции происходит относительно фазы L2, т.е. при T=562 равновесие L1+L2⇄( меняется на L1⇄L2+( (рис. 3г).

Рис. 3 - Поверхности двухфазных реакций в области L1+L2+( без скрещивания (а) и со скрещиванием (в) направляющих линий RR' и mk0n, материальные балансы для G1 (б) и G2 (г)

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Lutsyk, V. I. Heterogeneous design. Structural diagrams of ternary systems / V. I. Lutsyk, V. P. Vorob’eva // MRS Proceed. – 2004. – V. 804. – P. 321-326.

- Lutsyk, V. I. Microstructure Design in the Ternary Systems with the Only Solubility Gap / V. I. Lutsyk, A. M. Zyryanov // MRS Proceed. – 2004. – V. 804. – P. 349-354.

- Lutsyk, V. I. Contradictions Between 3-Phase Region Eutectical and Peritectical Fragments Borders Determination Methods in Monographs by A.Prince and D.Petrov / V. I. Lutsyk, V. P. Vorob’eva, A. M. Zyryanov // J. of Guangdong Non-Ferrous Metals. – 2005. – V. 15, No 2-3. – Р. 174-178.

- Луцык, В. И. Расчет конод Т-х-у диаграмм по уравнениям изотерм на границах двухфазной области / В. И. Луцык, А. Э. Зеленая // Журн. физ. химии. – 2003. – T. 77, № 3. – C. 407-412..

5. Prince, A. Alloy Phase Equilibria / А. Prince. – Amsterdam-London-New York: Elsevier рubl. comp., 1966. – 290 р.

6. Халдояниди, К. А. Фазовые диаграммы гетерогенных систем с трансформациями  / К. А. Халдояниди. – Новосибирск: ИНХ СО  РАН, 2004. – 382 с.

7. Луцык, В. И. Построение компьютерной модели Т-х-у диаграммы с моновариантным монотектическим равновесием / В. И. Луцык, А. М. Зырянов, А. Э. Зеленая // Журн. неорг. химии. – 2008. – Т. 53, № 5. – С. 858-863.