ИССЛЕДОВАНИЯ НАНОМАТЕРИАЛОВ И МЕЗОПОРИСТЫХ СТРУКТУР МЕТОДОМ ДСК

# М.В. Коробов, M.M. Батук, Н.В. Авраменко, E.E. Князева, Л.A. Беляева

# Химический факультет, МГУ им.М.В.Ломоносова, Москва, 119991, Россия

korobov@phys.chem.msu.ru

Изменение температур фазовых переходов у нанобъектов по сравнению с объёмными фазами является существенным эффектом в нанотермодинамике. Согласно уравнению Кельвина нанообъекты плавятся при температуре более низкой, чем объёмная фаза. В результате на кривой, полученной методом дифференциальной сканирующей калориметрии (ДСК), появляются два эндотермических пика, соответствующих плавлению объёмного вещества и нанофазы. Из результатов ДСК можно рассчитать размер и объём нанофазы, определить толщину адсорбционного слоя [1]. При исследовании нанофаз метод ДСК успешно конкурирует с методом адсорбции азота при 77К.

В настоящей работе методом ДСК были исследованы серии водных и неводных паст образцов наноалмаза детонационного синтеза. Образцы (А) представляли собой  смесь первичных частицы диаметром d = 4.5 нм [2], образцы (В) – агрегаты диаметром d = 50-100 нм. При исследовании образцов (А) впервые показано, что первичные частицы наноалмаза формируют устойчивую пространственную структуру, содержащую полости постоянного размера и объёма. Эти пустоты легко заполнялись водой и органическими жидкостями. Предложенная ДСК-методика позволяет надёжно отличить образцы (А) от коммерческих образцов (В).

Разработанная методика была использована при исследовании макро образцов мезопористых силикатов. Для наноалмазов и мезопористых материалов измеренные параметры хорошо согласуются с  данными, полученными методом адсорбции азота. Важнейшее преимущество метода ДСК состоит в возможности исследовать пасты наноматериалов. Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ 09-03-00004.

#### Литература

[1] M.V. Korobov, N. V. Avramenko, A. G. Bogachev, N.N. Rozhkova, Eiji Osawa, J. Phys. Chem. C, V. 111 (2007) 7330-7334

[2] E.Osawa, Pure appl. Chem. 80 (2008) 1365-1379