ПОЛУЭМПИРИЧЕСКИЙ МЕТОД  РАСЧЕТА  ТЕРМИЧЕСКИХ И ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ИНТЕРМЕТАЛЛИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ

Б.Б. Эшов(1), Ш.И. Мирзоев (2)., Б.Ш. Нуриддинов (3)., А.Б. Бадалов(3)

(1) –  Институт химии  Академии наук  Республики Таджикистан

(2) – Таджикский аграрный университет, Душанбе, Таджикистан

(3) – Таджикский технический университет, Душанбе, Таджикистан

E-mail: badalovab@mail.ru

В данной работе  проведен системный анализ  термических и термодинамических характеристик интерметаллических соединений (ИМС) системы  Al –Ln (Ln-лантаниды) полуэмпирическим методом, учитывающим число f – электронов (Nf), влияния спиновых (S) и орбитальных (L) моментов движения ионов Ln на свойства (А) изучаемых соединений по уравнению

L ( се - u)  ( ( Tв-Yв ))

Известно, что в системе Аl – Ln  образуется  ИМС составов: АlLn3, AlLn2, Al2Ln3, AlLn,  Al2Ln, Al3Ln, -Al11Ln3 и - Al11Ln3. На основании имеющихся сведений по температуре плавления некоторых ИМС нами рассчитаны значения коэффициентов уравнения (см. табл.) По ним рассчитаны температуры плавления всех 120 ИМС системы Al-Ln.

Таблица

Значения коэффициентов корреляционного уравнения (1) для определения температуры плавления ИМС

|  | ИМС |
| --- | --- |
|  |  | - Al11Ln3 | Al3Ln | Al2Ln | AlLn | Al2Ln3 | AlLn2 | AlLn3 |
|  | -6.43 | -7.14 | -6.43 | 8.93 | 28.71 | 26.86 | 34.14 | 22.85 |
|  | 0 | 1.43 | 0 | 16.41 | 0.31 | 0 | 0 | 11.41 |
|  | 12.01 | 3.48 | -8.31 | 5.47 | -9.72 | -11.38 | -12.22 | -5.16 |
|  | 12.01 | 3.48 | -2.99 | -7.79 | -12.41 | -11.38 | -13.26 | -5.16 |

Для сходных ИМС всех составов кривой зависимости температуры плавления ИМС от порядкового номера Ln имеет асимбатный характер с четким проявлением тетрад-эффекта.