ТЕПЛОВЫЕ ЭФФЕКТЫ И ФАЗОВЫЕ ПРЕВРАЩЕНИЯ ПРИ НАГРЕВЕ МЕХАНОСПЛАВЛЕННЫХ ПОРОШКОВ Al-Cu-Cr

Т.А. Свиридова, А.П. Шевчуков, С.Д. Калошкин, И.А. Томилин, В.В. Чердынцев

Московский институт стали и сплавов, Россия, 119049, Москва, Ленинский просп., 4, vvch@misis.ru

Целью работы было получение декагональной квазикристаллической фазы в системе Al-Cr-Cu в области высоких концентраций алюминия методом механического сплавления. Исследовались составы (в атомных процентах) Al67Cu20Cr13, Al75Cu10Cr15, Al65Cu24Cr11, Al69Cu21Cr10, Al78Cu10Cr12, Al65Cu20Cr15, Al67Cu23.5Cr9.5 и Al72Cu16.5Cr11.5. В качестве исходных материалов для исследования использовались порошки алюминия, меди и хрома. Механосплавление осуществлялось совместной обработкой исходных порошков в высокоэнергетической планетарной шаровой мельнице. Получаемый порошок представлял собой слоистый композит исходных металлов, который при отжиге образовывал набор двойных и тройных интерметаллидов.

Превращения в порошках при нагреве исследовали методом дифференциального термического анализа и дифференциальной сканирующей калориметрии. Для всех исследованных составов на кривых термического анализа можно выделить несколько тепловых эффектов, связанных с фазовыми превращениями при нагреве. Поскольку после механообработки порошок представляет собой химически неоднородную смесь исходных компонентов, эти превращения включают в себя как взаимодействие компонентов с образованием различных фаз тройной системы, так и диаграммные фазовые переходы.

Для большинства исследованных составов при нагреве наблюдались как экзотермические, так и эндотермические эффекты. Установлено, что экзоэффекты отвечают за процессы фазообразования, тогда как эндоэффекты, по-видимому, связаны с частичным плавлением образца. Низкотемпературным экзоэффектам соответствуют диффузионные превращения, связанные с образованием и ростом двойных интерметаллидов, последующие экзоэффекты связаны с формированием тройных соединений. Ряд наблюдаемых тепловых эффектов являются обратимыми и соответствуют фазовым превращениям, определяемым стабильной диаграммой состояний.

На основании данных рентгеноструктурного и термического анализов установлено, что большинство процессов, протекающих в механосплавленных смесях при нагреве, может быть описано с использованием фазовой диаграммы, обнаружены отдельные несоответствия с существующей в настоящее время диаграммой состояний.