СВОЙСТВА МОНОСЛОЕВ ПОВЕРХНОСТНО-АКТИВНЫХ МОЛЕКУЛ КСАНТЕНОВЫХ КРАСИТЕЛЕЙ НА ГРАНИЦЕ РАЗДЕЛА ВОДА-ВОЗДУХ

Н.Х. Ибраев, А.Р. Тенчурина, А.Б. Тулебаева,

В.И. Алексеева, Л.Е. Маринина, Л.П. Саввина

Карагандинский государственный университет им. Е.А. Букетова,

Казахстан, ул. Университетская, 28, Караганда, 100028, E-mail:nibraev@ksu.kz

**ФГУП «Государственный научный центр«НИОПИК»,

Россия, ул. Б.Садовая, 1/4, Москва, 103787, E-mail:lab31@niopik.ru

Для создания люминесцирующих наноструктурных пленок методом Ленгмюра-Блоджетт синтезированы амфифильные производные флуоресцеина, эозина и родамина С. Исследованы фазовые состояния монослоев красителей и их смешанных монослоев с жирными кислотами на границе раздела вода-воздух. При низких значениях поверхностного давления монослой находится в газовой фазе. С ростом поверхностного давления наблюдается переход из газовой фазы к жидкорастянутому состоянию. Затем наблюдается переход от жидкорастянутой пленки к жидкоконденсированному состоянию. Из полученных изотерм была оценена площадь, занимаемая одной молекулой. Проведенные измерения, анализ изотерм поверхностное давление – средняя площадь на молекулу (-A- изотерм) и расчет геометрии молекул позволили оценить ориентацию молекул в монослоях красителей и в смешанных пленках с молекулами жирной кислоты Показано, что структура пленок зависит и от исходной пространственной геометрии молекул красителей. Определены условия формирования молекулярных пленок на твердой подложке и их архитектура. Установлено, что взаимное расположение молекул в монослое сохраняется и при переносе их на твердую подложку.

Исследовано влияние поверхностного давления на электронные спектры поглощения и флуоресценции твердых пленок родаминового красителя, приготовленных методом Ленгмюра-Блоджетт. Были получены пленки Y-типа при трех значениях = 8; 18; 28 дин/см, соответствующих различных фазовым состояниям монослоя. Спектры поглощения образцов показывают плечо поглощения сэндвичевых димеров. Увеличение давления переноса приводит к росту оптической плотности пленок и "красному" сдвигу максимумов спектров. Отношение поглощательной способности на коротковолновом плече к оптической плотности в максимуме спектра растет с увеличением давления переноса. При низких значениях поверхностного давления "параллельные" димеры образуются случайным образом из молекул соседних слоев. В пленках, полученных при =28 дин/см, ориентация молекул способствует образованию "параллельных" димеров уже в монослое.