ФАЗОВЫЕ СОСТОЯНИЯ СМЕШАННЫХ НАНОСЛОЕВ МОЛЕКУЛ  КРАСИТЕЛЕЙ И ПОЛИАМФОЛИТНОГО ПОЛИМЕРА

Н.Х. Ибраев, А.К. Аймуханов, Е.А. Селиверстова

Карагандинский государственный университет им. Е.А. Букетова,

Казахстан, ул. Университетская, 28, Караганда, 100028, E-mail:nibraev@ksu.kz

Методом Ленгмюра-Блоджетт были приготовлены пленки  амфифильного полиамфолита чередующегося сополимера N,N’-диаллил-N-октадециламина и малеиновой кислоты, содержащего в макромолекулярной цепи кислотно-основные (аминные и карбоксильные) и гидрофобные – октадецильные группы, а также смешанные ЛБ пленки красителя гептадецилового эфира родамина С и полимера. Мономолекулярные пленки были сформированы на поверхности раздела фаз вода/воздух. На водную субфазу полиамфолит наносился из трех типов растворов: этанола, смеси этанола с хлороформом и смеси этанола с гексаном в объемных соотношениях 1:9. Смешанные монослои наносились из смеси этанола с хлороформом в объемном соотношениии 1:4. Двухкомпонентные монослои молекул полиамфолита и люминофора были приготовлены при концентрациях молекул красителя. Из изотермы сжатия, при ее экстраполяции на нулевое давление, определена предельная площадь, занимаемая мономерным остатком полиамфолита, которая равна 85 Å2. Давление коллапса монослоя полимера составляло около 40 мН/м при этом удельная площадь, приходящаяся на звено полимера, равнялась 55 Å2. Изотермы смешанных монослоев красителя и полимера отличаются от их индивидуальных изотерм. Поверхностное давление начинает увеличиваться при меньших удельных площадях, приходящихся на одну молекулу. Кроме того изотермы имеют более крутую форму. Для монослоя с молярным соотношением молекул красителя и полимера 50:50 давление коллапса монослоя составляет 38 мН/м при удельной площади 42 Å2/молекулу. Для монослоя с молярным соотношением 17:83 (краситель:полимер) давление коллапса уменьшается до 36 мН/м при удельной площади 33 Å2/молекулу. Изучены свойства монослоев смешанных трехкомпонентных ЛБ пленок «краситель-полимер-жирная кислота». Трехкомпонентные монослои находятся в более конденсированном состоянии по сравнению с двухкомпонентными, что указывает на более компактное расположение молекул в монослое. Изучены спектральные и люминесцентные свойства мультимолекулярных пленок. Перенос монослоев на кварцевые подложки осуществлялся вертикальным методом по Z и Y типам при давлениях переноса πпер=30 мН/м и скорости движения пластинки через монослой 0,02 мм/с. Толщина пленок составляла 20 монослоев.