УДК 541.11

Т.В. Куликова, А.В. Майорова, Н.И.  Ильиных, К.Ю Шуняев, В.А. Быков

«Исследование термодинамических характеристик расплавов на основе Al-Ho»

C использованием методов термодинамического моделирования (ТМ) и модели идеальных растворов продуктов взаимодействия (ИРПВ) проведено исследование равновесного состава и термодинамических характеристик расплавов систем Al - Ho во всей области составов 0 хAl  1 в среде аргона при общем давлении 1 атм, в интервале температур 1773 – 2573 К.

By using the methods of thermodynamic modeling and a model of ideal solutions of interaction products were carried out  investigation of equilibrium composition and thermodynamic characteristics of melts of  Al-Ho in the  atmospheres argon for the temperature range 1773-2573 K and at pressure  of P=10 5   Pa in all range compositions 0 хAl  1.

количество страниц	4

число таблиц	0

число рисунков	2

наименований библиографического списка    6

УДК 541.11

ИССЛЕДОВАНИЕ термодинамических ХАРАКТЕРИСТИК расплавов на основе Al-Hо ©

Т.В. Куликова, А.В. Майорова, Н.И.Ильиных, К.Ю Шуняев  В.А Быков

C использованием методов термодинамического моделирования (ТМ) и модели идеальных растворов продуктов взаимодействия (ИРПВ) проведено исследование равновесного состава и термодинамических характеристик расплавов систем Al - Ho во всей области составов 0 хAl  1 в среде аргона при общем давлении 1 атм, в интервале температур 1773 – 2573 К.

By using the methods of thermodynamic modeling and a model of ideal solutions of interaction products were carried out  investigation of equilibrium composition and thermodynamic characteristics of melts of  Al-Ho in the atmospheres argon for the temperature range 1773-2573 K and at pressure  of P=10 5 Pa in all range compositions 0 хAl  1.

В последние годы богатые алюминием интерметаллиды Al-РЗМ вызывают неизменный интерес у исследователей, во-первых, благодаря их уникальным электрическим и магнитным свойствам и, во-вторых, данные сплавы являются энергосодержащими материалами, т.е. выделяют при горении большое количество энергии. Эти объекты интересны и в научном плане. При высоких температурах интерметаллиды Al-РЗМ исследованы слабо, что вызвано несколькими причинами, а именно сложностью проведения высокотемпературного эксперимента, большой химической активностью (взаимодействие с огнеупорами) и высокой окислительной способностью Al-РЗМ. Наименее всего изучена система Al-Ho. Гольмий - один из редчайших лантаноидов, находится в монацитовом песке и некоторых других минералах. Присутствует всегда с другими членами этого семейства, от которых с огромным трудом отделяется после буквально многотысячных перекристаллизаций. В чистом виде его почти не применяют из-за чрезвычайной трудности получения и связанной с этим исключительно высокой стоимости [1 - 2]. В связи с этим особый интерес представляет исследование характеристик расплавов на основе Al-Ho с помощью методов термодинамического моделирования с использованием данных о термохимических свойствах интерметаллидов данной системы. Настоящая работа посвящена исследованию равновесного состава и характеристик смешения расплавов системы Al-Ho.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Исследование выполнено с использованием методов термодинамического моделирования (ТМ) [3 - 4]. При моделировании состава и термодинамических характеристик расплавов в качестве расчетной использовалась модель идеального раствора продуктов взаимодействия ИРПВ и учитывались свойства чистых веществ и соединений: газообразных- Al, Al2, Ho, Ar; конденсированных -Al, Ho, AlHo2, AlHo, Al2Ho, Al3Ho, Al2Ho3.

Моделирование выполнено в среде аргона при общем давлении 105 Па в интервале температур 1873 – 3000 К.

На рис.1 представлены концентрационные зависимости мольнодолевого содержания компонентов расплавов систем Al – Ho при разных температурах. Видно, что максимальные концентрации группировок атомов (ассоциатов) [AlxHoy] , входящих в растворы, наблюдаются при соотношениях элементов, характерных для образования реально существующих соединений в соответствии с диаграммами состояния [5]. Из рис.1 видно, что наиболее термически стабильным является ассоциат [Al2Ho], его концентрация практически не меняется с ростом температуры, в то время как для всех других ассоциатов она значительно уменьшается. Следовательно, образование данного ассоциата должно вносить наибольший вклад в энергетику расплава.

Активности и коэффициенты активностей определяли по известным соотношениям:

ai=PiPio, γi=aixi,				 (1)

где Pi и Pio - давление паров i-го компонента над расплавом и в стандартном состоянии, соответственно. В качестве стандартного состояния были выбрано давление паров над чистыми жидкими Al и Ho.

Как видно из рис.1, для активностей Al, Ho наблюдаются значительные отклонения от закона Рауля, указывающие на большую прочность группировок атомов компонентов расплава Al-Ho.

Рис. 1- Сопоставление концентрационных зависимостей содержания компонентов расплавов системы Al-Ho при Т = 1873 К (сплошная линия) и Т = 2573 К (пунктирная линия) с фазовой диаграммой [12]. 1 – активность Al, 2 – активность Ho

Избыточные парциальные энергии Гиббса и избыточную интегральную энергию Гиббса рассчитывали по уравнениям:

ΔGiизб=RTlnγi							(2)

ΔGintизб=RT(x1lnγ1+x2lnγ2)				(3)

На рис.2 представлены вышеуказанные характеристики (кривые 1 и 2), которые показывают, что минимум избыточной интегральной энергии Гибсса образования расплава системы Al-Ho при 1873 К приходится на область состава хAl ≈ 0.66. Этому составу на диаграмме состояния Al-Ho соответствует интерметаллическое соединение Al2Ho с температурой плавления около 1800 К. По нашим данным энергия Гиббса для этого состава расплава составила – 41,55 кДж/моль. На рис.2 также приведены значения интегральной избыточной энергии Гиббса представленные в работе [6], в зависимости от состава расплавов при Т = 1800К. Вид зависимостей ΔGint=f(xAl) представляет кривая с экстремумом при xAl  0,5. Как видно из рис.2, значения ΔGintизб., рассчитанные авторами работы [6], по абсолютному значению выше, чем рассчитанные нами по уравнению (3). В области концентраций алюминия хAl = 0 ÷ 0.2 и 0.9 ÷ 1 идет хорошее согласование данных. Максимальная погрешность между нашими данными и данными работы [6] составляет 22% при хAl = 0.66. По нашему мнению, это связано с тем, что в работе [6] было проведено, с помощью программного комплекса Thermo-Calc, моделирование расплавов системы Al-Ho в состав которой не были включены все атомные группировки типа [AlxHoy], а рассматривался расплав, состоящий из чистых компонентов Al и Ho и отдельных твердых фаз.

Рис. 2- Характеристики смешения расплавов Al-Ho: 1 – интегральная избыточная энергия Гиббса при 1800 К [6], 2 - интегральная избыточная энергия Гиббса при 1873 К (данная работа); 3 – энтальпия смешения при 1800 К [6], 4 - энтальпия смешения при 1873 К (данная работа).

На рис.2 (кривые 3, 4) также представлены концентрационные зависимости интегральных энтальпий смешения (Нint.) расплавов систем Al - Ho при температуре 1873 К, а также литературные данные при Т = 1800 К [6]. Кривые Нint. = f(xAl) имеют экстремумы при xAl = 0.6 (кривая 4) и xAl = 0.5 (кривая 3). Видно, что для расплавов системы Al – Ho в области концентраций алюминия xAl = 0 ÷ 0.2 и 0.8 наблюдается хорошее согласование результатов настоящей работы с расчетными данными [6].

Сравнение результатов, представленных на рис.1 - 2, позволяет сделать некоторые предположения и выводы. Сдвиг максимумов на концентрационных зависимостях интегральных энтальпий и энергий Гиббса в сторону богатых алюминием сплавов, вероятно, связан с наличием устойчивых атомных группировок (ассоциатов) типа [AlHo], [Al2Ho] и [Al3Ho] в области составов от 50 до 100 ат.% Al. В этих концентрационных областях на фазовых диаграммах систем Al-Ho наблюдается наличие трех соединений. Характер изменения концентрационных зависимостей рассмотренных избыточных интегральных характеристик и активностей Al и Ho свидетельствует о большой прочности группировок атомов компонентов в металлическом расплаве и сильном их взаимодействии при образовании растворов системы Al-Ho.

Работа выполнена при финансовой  поддержке РФФИ

(гранты №№ 07-03-96102-урал и 09-03-00473-а)

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Зеликман А.Н. Металлургия редких металлов / А.Н. Зеликман, Б.Г. Коршунов. – М.:Металлургия,1991.-431 с.

- Лебедев В.А.  Термохимия сплавов редкоземельных и актиноидных элементов / В.А. Лебедев, В.И. Кобер, Л.Ф Ямщиков– Челябинск: Металлургия, Челябинское отделение, 1989.- 336с.

- Моисеев Г.К., Вяткин Г.П. Термодинамическое моделирование в неорганических системах. - Челябинск: Изд. Южно-Уральского Госуниверситета, 1999. - 257 с.

- Синярев Г.Б., Ватолин Н.А., Трусов Б.Г., Моисеев Г.К. Применение ЭВМ для термодинамических расчетов металлургических процессов. М.: Наука,1982. . - 263 с.

- Landolt Bornshtein. Электронный справочник Landolt-Bornshtein substances/ Landolt Bornshtein  Book series. Vol. IV-5A, P.184

- Cacciamani G.The Al–R–Mg (R=Gd, Dy, Ho) systems. Part II: Thermodynamic modelling ofthe binary and ternary systems / G. Cacciamani, S. Negri, De Saccone, R.  Ferro - Intermetallics 11 (2003),С. 1135–1151.