ТЕРМОДИНАМИКА УПОРЯДОЧЕНИЯ НИЗШЕГО КАРБИДА ВОЛЬФРАМА W2C

А. С. Курлов, А. И. Гусев

Институт химии твердого тела Уральское отделение РАН,

Россия, 620041 Екатеринбург, ГСП-145, ул. Первомайская, 91, kurlov@ihim.uran.ru

Согласно [1] единственная упорядоченная фаза низшего гексагонального (пр. гр. P63/mmc) карбида вольфрама -W2C - тригональная (пр. гр. P31m) фаза -W2C. Упоминают также орторомбическую (пр. гр. Pbcn)  '-W2C и ромбоэдрическую (пр. гр. P3m1)  ''-W2C сверхструктуры карбида -W2C. В связи с этим в данной работе проведен термодинамический анализ фазовых равновесий в области существования -W2C и его возможных сверхструктур W2tC2t-1 (t = 1). Расчет фазовых равновесий выполнен методом функционала параметров порядка [2]. Для описания упорядочения в гексагональной решетке использовали базисный кластер s в виде октаэдра из шести узлов неметаллической подрешетки с атомом W в центре. Свободную энергию неупорядоченной ( = 0) и возможных упорядоченных фаз с параметром дальнего порядка, равным , записывали в виде

F(y,,T) = F0(T) + yF1(T) + P0(2)F2(T) – TSc(y,) ,

где F0(T), F1(T), F2(T) - коэффициенты разложения свободной энергии (без учета конфигурационной энтропии) неупорядоченного кристалла M2Xy в степенной ряд по y; P0(2)ºP0(2((s)=y2−a(s)h24t2 - вероятность комплектной связи C-C в рассматриваемой сверхструктуре; a(s) – коэффициент, зависящий от симметрии и типа сверхструктуры; Sc(y,) - конфигурационная энтропия.

Расчет показал, что в области гомогенности карбида W2C при температуре 1300-2600 K наименьшую свободную энергию имеет тригональная фаза -W2C. Свободная энергия сверхструктур  '-W2C и  ''-W2C больше свободной энергии упорядоченной тригональной фазы -W2C, поэтому они не образуются.

Работа поддержана проектами РФФИ №№ 07-03-96066 и 09-03-00010 и грантом Президента РФ MK 805.2008.3.

ЛИТЕРАТУРА

[1]  A.S. Kurlov, A.I. Gusev. Phys. Rev. B 76 (2007) 174115.

[2] А.И. Гусев. Нестехиометрия, беспорядок, ближний и дальний порядок в твердом теле. Наука - Физматлит, Москва, 2007. 856 с.