ТЕРМОДИНАМИКА ПОВЕРХНОСТНОЙ СЕГРЕГАЦИИ В

РАСПАДАЮЩИХСЯ ТВЕРДЫХ РАСТВОРАХ

С. В. Ремпель, А. С. Курлов, А. И. Гусев

Институт химии твердого тела Уральское отделение РАН,

Россия, 620041 Екатеринбург, ГСП-145, ул. Первомайская, 91, kurlov@ihim.uran.ru

Выделение одного из компонентов твердофазной системы на поверхности как  отдельной фазы, т. е. поверхностная сегрегация, наблюдается в разбавленных твердых растворах бинарных и псевдобинарных систем. Необходимое условие сегрегации - наличие твердофазного распада, так как выделение одного из компонентов твердого раствора возможно, если его содержание больше предела растворимости. Достаточные условия поверхностной сегрегации связаны с энергией сегрегации, включающей энергии границ раздела Hint, парных межатомных взаимодействий Hbin и деформационную энергию Hdef. Вклады Hbin и Hdef учитывают необходимое условие сегрегации. В модели субрегулярных растворов [1] составляющими свободной энергии уже являются параметры электронного взаимодействия и упругих искажений решетки, имеющие такой же физический смысл как Hbin и Hdef. Эти параметры зависят от состава и температуры, поэтому для описания сегрегации в субрегулярном приближении единственным вкладом, который нужно дополнительно учесть, является энергия границ раздела Hint. Энергия Hint есть функция состава твердого раствора A1xBx и размера D выделяющихся частиц сегрегирующей фазы

ΔHint(x)=32NAaA3γA−γB(2x−1)(1+kx)3D(x)(1+kx)3−1(1+k)3−11−(1+kx)3−1(1+k)3−1 ,

где A, B - удельные энергии границ раздела растворенного вещества A и растворителя B; k = (aB-aA)/aA; aA, aB – периоды решетки компонентов A и B. С учетом Hint(x) и энергии взаимообмена Bs(x,T) [1] свободная энергия смешения твердого раствора A1xBx, записанная в модели субрегулярных растворов, равна

Gs(x) = x(1  x)Bs(x,T) + Hint(x) + RT[xlnx + (1  x)ln(1  x)] .

Предложенный метод оценки энергии Hint(x) применим к любым твердым растворам замещения. Работа поддержана проектом РФФИ № 09-03-00010.

ЛИТЕРАТУРА

[1] А.И. Гусев. Нестехиометрия, беспорядок, ближний и дальний порядок в твердом теле. Наука - Физматлит, Москва, 2007. 856 с.