КОМПОЗИЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ, УПРОЧНЁННЫЕ ВОЛОКНАМИ, ОБРАБОТАННЫМИ ВЧ-ПЛАЗМОЙ

В.В.Кудинов, Н.В. Корнеева

Институт металлургии и материаловедения РАН, РФ, Москва, Ленинский пр., 49. E-mail: kudinov@ultra.imet.ac.ru

Исследовали физико-химическое взаимодействие волокна с матрицей на примере высокопрочного высокомодульного полиэтиленового (ВВПЭ) волокна при получении композиционных материалов. ВВПЭ-волокно активировали неравновесной низкотемпературной (ННТ) плазмой и применяли для упрочнения композиционного материала полиэтиленпластика. Экспериментально установлен переход от физического взаимодействия к химическому, а также его влияние на свойства КМ. Образование активных центров на поверхности ВВПЭ-волокна наблюдали [1] на микрофотографиях структуры КМ (рис). В результате плазменной активации волокна в 2-3 раза увеличивается прочность КМ при сдвиге и изгибе и повышается прочность соединения волокна с матрицей на границе раздела. Образование прочной связи между активированными плазмой ВВПЭ-волокном и матрицей влияет не только на свойства, но и на характер разрушения композита. Полученный КМ является монолитным композиционным материалом, в котором все элементы его структуры работают и несут нагрузку.

Рис. - Микрофотография активных центров на поверхности филамента в матрице, после отслоения её части при растяжении КМ, упрочнённого активированным  плазмой ВВПЭ-волокном [1]

ЛИТЕРАТУРА

[1] В.В.Кудинов, И.К.Крылов, и др. ФХОМ. 5 (2010) 57.