ИССЛЕДОВАНИЯ РЕГУЛИРОВАНИЯ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОГО  СОСТОЯНИЯ МЕХОВОГО СЫРЬЯ

М.Н. Галлямов, Д.Е. Сладков, Р.Р. Валиуллин, Г.Н. Кулевцов,

И.Ш. Абдуллин, Д.М. Семенов

ГОУ ВПО КГТУ, 420015, Казань, К.Маркса, 68, tkim1@kstu.ru

Свежеснятые шкуры со стороны шерстяного покрова содержат значительное количество микробов, внутренняя ее сторона стерильна. Однако уже через два-четыре часа парная шкура почти полностью теряет свои товарные качества под действием микроорганизмов и ферментов.

Предложена технология обработки парного сырья овчины с применением низкотемпературной плазменной обработки и активированной воды «анолит», позволяющая сохранить свойства парного сырья с 4 до 72 часов без бактериальной зараженности к/т.

Проведены исследования в области качественного проведения первичной обработки парных шкур овчины  с использованием низкотемпературной плазменной обработки  и активированной воды «анолит», полученной на установке «СТЭЛ-10Н-120-01».

На основании экспериментальных исследований установлено, что предложенные нами способы снижения степени бактериальной зараженности могут быть применены в качестве комбинированной методики консервирования,  увеличивающей временной интервал от снятия шкур с животного до процесса консервирования или выделки с сохранением ценных свойств парного сырья, а в случае сокращения технологического цикла позволяют исключить такие процессы и операции, как отмока и консервирование.

Литература.

1. Страхов И.П. Химия и технология кожи меха: «Легкая индустрия», 1970 г.-625с.

2.Технический анализ кожевенного, мехового сырья и материалов,
применяемых в производстве кожи и меха: Методические указания к
лабораторному практикуму / Сост. А. В. Островская, В. А. Сысоев, Г. Н.
Кулевцов; КГТУ. - Казань, 2002. - 32 с.

3. Применение нейтрального анолита АНК вырабатываемого в установке СТЭЛ-10Н-120-01, для целей дезинфекции, предстерильной очистки и стерелизации: Методическиеуказания по применению анолита в установке «СТЭЛ-10Н-120-01» / Сост. Иванов С.И.; Москва, 2007- 16с.

4. Абдуллин И.Ш., Желтухин В.С., Кашапов Н.Ф. Высокочастотная плазменно-струйная обработка материалов при пониженных давлениях. Теория и практика применения. – Казань: Издательство Казанского университета, 2000. –348 с .