Активация поверхности полиэтиленовой ткани ВЧЕ-разрядом пониженного давления

Е.А.Сергеева, С.В. Илюшина

Казанский государственный технологический университет,

г. Казань, ул. К. Маркса, 68. katserg@rambler.ru

Известно, что высокопрочные ткани из сверхвысокомолекулярного полиэтилена отличаются гидрофобностью поверхности, что затрудняет их использование в качестве армирующего слоя в композиционных материалах.

Для контрольного образца ткани, который не подвергался плазменному воздействию, среднее значение краевого угла смачивания θ составляет 87,5°, а подъема жидкости по ткани практически не наблюдается. Экспериментальные данные влияния потока ВЧЕ – разряда на гигроскопические свойства образца ткани, оцениваемые по времени растекания капли жидкости и по высоте поднятия жидкости по ткани, представлены в таблице.

Таблица. Время растекания капли на ткани из волокна SK-75, в зависимости от режимов обработки в потоке плазмы ВЧЕ – разряда пониженного давления (τ=180 с; Р=26,6 Па; Gаргон=0,04 г/с).

| Параметры обработки | Время растекания капли | Значение капиллярности |
| --- | --- | --- |
| Ja, А | Ua, кВ | τ, c | h, см |
| 0,30 | 3,0 | 7,94 | 20,5 |
| 0,70 | 3,0 | 8,88 | 19,6 |
| 0,30 | 6,0 | 11,56 | 25,5 |
| 0,70 | 5,0 | 7,44 | 27,4 |

В результате экспериментальных исследований установлен наиболее оптимальный режим обработки исследуемых тканей из сверхвысокомолекулярного полиэтилена (Jа=0,7 А; Uа=5 кВ;τ=180 с; Р=26,6 Па; G=0,04 г/с, плазмообразующий газ – аргон), способствующий максимальной активации поверхности, что необходимо для улучшения физико-химического взаимодействия между тканью и полимерными матрицами при создании сверхлегких высокопрочных композиционных материалов.