ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВЧ- и СВЧ-ПОЛЕЙ

В ПРОЦЕССАХ ОТДЕЛКИ КАМВОЛЬНЫХ ТКАНЕЙ

С.В.Смирнова

Ивановский государственный химико-технологический университет,

Россия, 153000, пр.Ф.Энгельса, 7, e -mail:ctfm@isuct.ru

В работе дана комплексная оценка эффективности использования различных методов нагрева текстильных материалов на стадии заключительной отделки камвольных тканей. Изучено влияние конвективного метода нагрева, токов высокой частоты и сверхвысокого излучения на комплекс потребительских свойств и качество окрасок камвольных тканей после аппретирования текстильного материала антистатическими и умягчающими препаратами различной природы. Определены оптимальные условия обработки текстильного материала в поле ВЧ и СВЧ. Показана высокая эффективность применения воздействия ВЧ-поля на стадии сушки камвольных тканей.

ВЧ-нагрев сокращает длительность технологического процесса сушки в 10-11 раз, уменьшает затраты тепловой энергии. Использование диэлектрического нагрева позволяет повысить антистатические свойства камвольной ткани (величина поверхностного электрического сопротивления ткани составляет 109 и 1010 Ом, что на 1-2 порядка ниже, чем после сушки конвективным способом). Кроме того, ткань приобретает целый комплекс положительных свойств: уменьшается сминаемость ткани (раскрытие складки повышается на 15-20 град.), ткань приобретает наполненность, мягкий гриф (показатель жесткости уменьшается на 5-10 град). После обработки в ВЧ и СВЧ-полях повышается устойчивость антистатического эффекта к действию бытовых стирок и химических чисток (эффект устойчив к 2 бытовым стиркам и к 5-6 химчисткам). Оценка прочностных и колористических показателей камвольной ткани после заключительной отделки показала, что диэлектрический нагрев не оказывает деструктирующего действия на ткань и не изменяет качества окраски.