ИССЛЕДОВАНИЕ ФАЗОВЫХ РАВНОВЕСИЙ В НЕКОТОРЫХ АЛЮМИНИЕВЫХ И НИКЕЛЕВОМ СПЛАВАХ ПРИ ВЫСОКИХ ДАВЛЕНИЯХ И ТЕМПЕРАТУРАХ

А.Г.Падалко, *Н.А.Белов, Н.А.Веселов, Г.В.Таланова,

**В.Т.Федотов, **А. Н. Сучков

Институт металлургии и материаловедения РАН, Россия, 119991 Москва, Ленинский пр., 49; *Московский институт стали и сплавов, Россия, 119991 Москва, Ленинский пр., 4; **Московский инженерно-физический институт, Россия, 115049 Москва, Каширское ш., 31; e-mail: padalko@orc.ru

Методом термографии, в частности дифференциальным баротермическим анализом (ДБА) [1], исследованы фазовые равновесия в промышленном литом алюминиевом сплаве в диапазоне давлений 10-150 МПа и температур до 960 К. Установлено, что температура ликвидуса незначительно возрастает при повышении давления, а температура солидуса скачкообразно увеличивается при 60 МПа. Предложены Р-Т диаграмма состояния сплава и эвтектическая модель хода барических зависимостей температур солидуса и ликвидуса. Также исследовали фазовые равновесия в доэвтектическом силумине Al–7%Si–0,5%Mg в диапазоне давлений 5-131 МПа и температур до 960 К. Установлено, что барические зависимости температур ликвидуса при нагреве, солидуса и ликвидуса при охлаждении обладают минимумом значений при 5 МПа. Температура солидуса при нагреве резко возрастает при повышении давления от 5 до 53 МПа, и становится практически неизменной при давлении Р ≥ 53 МПа. Предложена рТ диаграмма состояния сплава.

Показано, что двойной экзотермический пик перехода никелевого сплава из аморфного состояния в кристаллическое трансформируется в одинарный, с некоторым смещением в область более высоких температур, что, по-видимому, связано с изменением мольного объема материала при фазовом превращении а → к.

Исследования проведены при поддержке РФФИ, проект 08-03-01030

ЛИТЕРАТУРА

1. А.Г.Падалко. Практика горячего изостатического прессования неорганических материалов. М., ИКЦ «Академкнига» 271 с.