ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ТЕЛЛУРИДОВ ВАНАДИЯ

А. В. Тюрин1, А. А. Винокуров2, В. П. Зломанов2

1 ИОНХ РАН им. Н.С. Курнакова, Москва

2Химический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва

Россия, 119991, ГСП-1, Москва, Ленинский проспект, д. 31

Теллуриды ванадия - перспективные материалы для создания опто- и термоэлектрических преобразователей при помощи интеркалирования ионов щелочных и щелочноземельных металлов. Однако в литературе отсутствуют данные о теплоемкости и термодинамических свойствах этих соединений, необходимые для синтеза. Цель настоящей работы - определение температурной зависимости теплоемкости и термодинамических свойств VTe2 и V3Te4.

Для изучения температурной зависимости теплоемкости использовали адиабатическую калориметрическую установку БКТ-3 и дифференциальный сканирующий калориметр NETZSCH 204 F1. На кривых теплоемкости обоих теллуридов наблюдается небольшая аномалия, связанная, по-видимому, с фазовым переходом второго рода. Сглаживание кривой Ср = f(T) выполнено с использованием сплайн-аппроксимации [1]. Термодинамические функции рассчитаны по коэффициентам сплайна и приведены в таб. 1.

Таб. 1 Термодинамические функции и температура Дебая VTe2 и V3Te4

|  | Ср0(298.15К), Дж/(моль К) | S0(298.15K), Дж/(моль К) | Н0(298.15К)-Н0(0), кДж/моль | ΘD |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VTe2 | 74.38 ±0.15 | 113.5 ±0.23 | 15.76 ±0.03 | 267±20 |
| V3Te4 | 180.6 ±0.4 | 269.5 ± 0.5 | 38.09 ±0.08 | 280±20 |

Используя фрактальный подход к описанию теплоемкости, оценены температуры Дебая обоих соединений, а также показано наличие выраженных слоев в структуре как VTe2, так и V3Те4.

# ЛИТЕРАТУРА

[1] B.C. Иориш, П.И. Толмач. //Журн. физ. химии. 1986. Т. 60. № 10. С. 2583-2587.