ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА БЕСКИСЛОРОДНЫХ СОЕДИНЕНИЙ КЮРИЯ В РАСПЛАВЛЕННОЙ ЭВТЕКТИКЕ NaCl-2CsCl

А.Г. Осипенко1, А.А. Майоршин1, В.В. Смоленский2, А.В. Новоселова2,

М.В. Кормилицын1, А.В. Бычков1

1 Радиохимическое объединение. Исследовательский институт атомных реакторов,

Россия, 433510, Димитровград. E-mail: osipenko@niiar.ru

2 Институт высокотемпературной электрохимии УрО РАН, Россия, 620219, Екатеринбург, ул. С. Ковалевской, 22. E-mail: smolenski@etel.ru

В наши дни переработка отработавшего ядерного топлива становится все более актуальной в связи накоплением большого количества радиоактивных отходов. Для решения этой проблемы необходимо создание эффективной технологии регенерации актинидов, в первую очередь трансурановых элементов в специальных реакторах. Отработавшее топливо предполагается помещать в инертную матрицу, свободную от урана, содержащую небольшое количество плутония, а также минор-актинидов (Np, Am, Cm).

Данная работа посвящена изучению электрохимического поведения ионов трехвалентного кюрия в расплавленной эвтектике NaCl-2CsCl в интервале температур 823-1023 K. Циклическая, дифференциально-импульсная, квадратно-волновая вольтамперометрия, а также хронопотенциометрия были использованы для определения механизма катодного восстановления ионов кюрия.

Результаты исследований показали, что процесс протекает в одну стадию Cm(III)+3e⇒Cm(0) и является необратимым. Коэффициент диффузии ионов Cm(III) описывается следующим уравнением:

lgDCm(III)=−2.40−1870T±0.02

Условный стандартный окислительно-восстановительный потенциал Cm(III)Cm(0) был получен из данных хронопотенциометрии:

ECm(III)/Cm(0)=−4.079+1.3×10−3T, В.

Рассчитаны термодинамические свойства трихлорида кюрия:

ΔGCmCl3=−1180.9+0.372 T, кДжмоль.