ПЛАЗМЕННАЯ МОДИФИКАЦИЯ КАК МЕТОД ПОВЫШЕНИЯ АДГЕЗИОННОЙ СПОСОБНОСТИ АРАМИДНЫХ ВОЛОКОН

Ибатуллина А.Р., Сергеева Е.А.

Казанский национальный исследовательский технологический университет, Россия, )              420015, г. Казань, ул. К. Маркса, 68, gaynutdinovaa@bk.ru

Композиционные материалы (композиты) – многокомпонентные материалы, которые чаще всего состоят из пластичной основы (полимерной матрицы) и армирующих наполнителей, обладающих высокими механическими характеристиками (прочностью, жесткостью и т.д.). Сочетание свойств разнородных веществ приводит к созданию материала, свойства которого количественно и качественно отличаются от свойств его компонентов.

В последние годы одним из самых востребованных материалов при создании волокнистых композитов являются арамидные волокна и ткани. Арамидное волокно обладает химической стойкостью, высокой прочностью, малыми плотностью и весом. Наиболее ценным свойством арамидного волокна является его способность сохранять свои высокие механические характеристики при повышенных температурах (250-300°С).

Хорошо известно, что адгезия матрицы и наполнителя является одним из важнейших факторов при изготовлении композиционных материалов. Композиционные полимерные материалы, армированные волокнами, могут обладать высокими прочностными характеристиками тогда, когда существует хорошая адгезия между полимером и волокном. Наиболее известные адгезионные эффекты – капиллярность, смачиваемость. С целью повышения адгезионной  способности арамидные волокна (производства ООО НТП «Термотекс») были обработаны потоком плазмы высокочастотного емкостного (ВЧЕ) разряда пониженного давления в среде аргона.

Проведен комплекс экспериментальных исследований показателей капиллярности и смачиваемости арамидных волокон до и после плазменной модификации. Как основной критерий качества связи компонентов элементарной ячейки композита, рассматривалась сила разрушения связи армирующего волокна с эпоксидной матрицей. Капиллярность волокон после обработки в плазме увеличилась для марки Русар-С в 20-30 раз и для марки Кевлар на 30-40%. Увеличение смачиваемости арамидных волокон (для волокон марки Русар-С до 43%, для волокон марки Кевлар до 83%) способствует лучшему проникновению полимера в межфиламентное пространство арамидного волокна, что приводит к увеличению адгезионной прочности соединения арамидного волокна с эпоксидной матрицей для волокон марки Русар-С до 30%, для волокон марки Кевлар до 50%. Исходя из данных экспериментов по определению смачиваемости и силы связи армирующего арамидного волокна с матрицей микрокомпозита следует, что плазменная модификация эффективна при создании композиционных материалов.