Устойчивость эффекта плазменной модификации суровых трикотажных полотен

Азанова А.А., Абдуллин И.Ш., Нуруллина Г.Н., Кулевцов Г.Н.

Казанский национальный исследовательский технологических университет, Россия, г.Казань, ул. К.Маркса,68, E-mail azanovlar@rambler.ru

Плазменная обработка  известна как эффективный способ придания обрабатываемым поверхностям способности мгновенно смачиваться водой и пропиточными составами. Данный эффект плазменной обработки используется для интенсификации и повышения качества проведения процессов текстильно-отделочного производстве. Важным фактором, который необходимо учитывать при разработке промышленных технологий, является устойчивость получаемых эффектов.

В работе проводилось определение устойчивости эффекта плазменной модификации суровых хлопчатобумажных трикотажных полотен, обработанных плазмой с использованием в качестве плазмообразующего газа аргона и кислорода. Суровые полотна практически не смачиваются водой из-за содержащихся на поверхности волокон воскообразных веществ и замасливателей, применяемых при вязании. Устойчивость эффекта плазменной модификации оценивали с помощью экспресс-метода по времени впитывания капли воды. Обработку проводили на плазменной установке в высокочастотном емкостном (ВЧЕ) разряде. После плазменной обработки полотна подвергались термическому воздействию, бытовой стирке и кипячению в течение 5 мин. После экспозиции в плазме суровые полотна хорошо смачиваются водой: обработанные в кислороде – мгновенно, в аргоне – за 4-10 с. Обобщенный анализ результатов испытаний образцов разных артикулов показал, что все образцы, обработанные в кислороде, сохраняют гидрофильные свойства после всех вышеперечисленных обработок. Термическое воздействие (нагревание) приводит к значительному снижению смачиваемости, образцов, обработанных в аргоне, одной из причин этого, вероятно, является плавление воскообразных веществ при нагревании, что и приводит к частичному восстановлению гидрофобности поверхности. Бытовая стирка и кипячение не ухудшают смачиваемость, а напротив, в некоторых режимах даже повышают. Это свидетельствует, прежде всего, о том, что после плазменной  обработки  во время стирки или кипячения улучшается удаление содержащихся на поверхности волокон замасливателей и восков, что и обуславливает высокую смачиваемость полотен. Эффект гидрофилизации плазмообработанных суровых трикотажных полотен  устойчив во времени. Наилучшая смачиваемость наблюдается в течение трех-пяти  дней, далее наблюдается небольшое снижение эффекта и стабилизация гидрофильных свойств. Таким образом, плазменная ВЧЕ обработка позволяет получать достаточно стабильный устойчивый эффект гидрофилизации суровых трикотажных полотен, который может иметь промышленное применение.