УДК 66-982; 66-963; 617.3

ПОВЫШЕНИЕ БИОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ КОЖЕВЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ОРТОПЕДИИ МОДИФИКАЦИЕЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ ПЛАЗМЕННЫХ МЕТОДОВ

Гребенщикова М.М., Абдуллин И.Ш.

ФГБОУ ВПО Казанский национальный исследовательский технологический университет Россия, г. Казань, ул. К.Маркса, д. 68

grebenschikova.marina@yandex.ru

Изделия медицинского назначения, в том числе, ортопедические изделия, изготавливаемые из натуральной кожи, должны отвечать повышенным требованиям санитарно-эпидемиологических норм [1]. Эти материалы  не должны вызывать местной  воспалительной реакции;  не должны оказывать токсического и аллергического действия на организм;  не должны обладать канцерогенным действием;  не должны провоцировать развитие инфекции; должны сохранять функциональные свойства в течение предусмотренного срока эксплуатации. Материалы изделий медицинского назначения, тесно контактирующие с тканями организма человека, такие как, например, натуральная кожа, выстилающая приемник протезов, стельки и подкладка ортопедической обуви, вызывают локальные реакции на контакт и трение и включают естественные механизмы защиты от проникновения чужеродных тел, к которым  относятся развитие воспалительного и репарационного процессов, активация системы иммунитета. Не менее важным является сохранение и повышение эстетических, гигиенических и технологических свойств материала. Существующие традиционные технологии, основанные на использовании химических веществ, не позволяют добиться повышения биологической совместимости и биологической активности натуральной кожи в процессе ее производства с сохранением качества и эстетичности.

Электрофизические методы, применяемые в последнее время в кожевенном производстве, в том числе  обработка кожи с естественной лицевой поверхностью высокочастотной плазмой  пониженного давления, приводят к повышению адгезии, улучшению физических и механических показателей, уменьшению расхода материалов и сокращению энергетических затрат [2].

Таким образом, актуальным является совмещение важнейших свойств материалов медицинского назначения -  биологической совместимости и   антимикробных свойств в одном материале, с сохранением гигиенических и эксплуатационных свойств материала.  В результате исследований разработаны рекомендации по применению плазменных технологий в процессе изготовления ортопедической стельки для обуви на основе кожевенного материала повышенной биологической безопасности. На основе экспериментальных данных, полученных после обработки и изучения свойств натуральной кожи потоком плазмы ВЧЕ разряда пониженного давления, для улучшения потребительских свойств натуральной кожи,  в технологический процесс традиционной обработки и производства натуральных кож из шкур овчин рекомендуется включить модификацию готовой ортопедической кожи высокочастотной низкотемпературной плазмой пониженного давления при режиме Wp= 4,5 кВт, Р=13,3 Па, G= 0,06 г/с, f = 13,56 МГц с  плазмообразующим газом аргоном [3].

С целью модификации целых натуральных кож из шкур овчин предлагается использовать промышленную плазменную установку [4]. Режим плазменной обработки регулировали путем изменения расхода газа, мощности, выделяемой в  ВЧЕ разряде, давления в разрядной камере, длительности обработки.

Для придания модифицированной натуральной коже хромового дубления свойств биологической безопасности и биологической совместимости, рекомендуется провести конденсацию из плазменной фазы нитридов гафния и титана в ионно-плазменной установке для нанесения покрытий конденсацией из плазменной фазы при ионной бомбардировке марки ННВ 6,6И1. Определение оптимального режима конденсации производили по изменению характеристик кожи. Продолжительное воздействие при высоких температурах приводит к началу конформационных изменений, понижению температуры сваривания и ухудшению физико-механических свойств, что недопустимо и противоречит ГОСТ 3674 - 74. Понижение теплового воздействия позволяет сохранить прочностные характеристики кожи, однако ток дуги менее 60А приводит к нестабильности в работе дуговых испарителей и к значительному уменьшению их производительности по испаряемому металлу.

Определены оптимальные технологические режимы конденсации слоев нитридов титана и гафния на кожу натуральную  хромового дубления, которые составляют:

| Ток испарителя титана, А | 65 ± 5 |
| --- | --- |
| Ток испарителя гафния, А | 70 ±5 |
| Давление азота, Па | 0,1-0,3 |
| Опорное напряжение, В | 40 ± 10 |
| Частота вращения подложкодержателя, мин -1 | 2 |
| Цикличность работы испарителя, с | 30 / 30 |
| Расстояние катод – подложка, мм | 300 ± 50 |

Предложена наиболее рациональная схема технологических процессов производства и модификации натуральной кожи, в которой плазменная обработка кожевенного материала проводится на последних стадиях выделки и  технологического цикла производства. Кожа подвергались плазменной обработке в промышленной ВЧЕ установке в выбранных ранее режимах, а затем модифицировалась конденсацией слоев из нитридов гафния и титана.

Натуральная кожа, полученная по предложенной схеме, обладает улучшенными потребительскими и эксплуатационными свойствами по сравнению с произведенной по типовой технологии. У кожи без полимерного покрытия с натуральным лицевым слоем повышаются парообменные свойства на 5 – 10 %, прочность при растяжении на 10-15%, удлинение на 8 - 10% [5].

Результаты изменения физико-механических свойств партий натуральных кожевенных материалов представлены в таблице 1.

Таблица 1 – Основные прочностные, эксплуатационные, физические характеристики кожевенного материала повышенной биологической безопасности

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Толщина, мм | 0,8 – 1,2 |
| Массовая доля влаги, % | 13,5 – 14,5 |
| Массовая доля окиси хрома, % | 3,2 – 3,9 |
| Предел прочности при растяжении, 10 МПа | 1,3 – 1,5 |
| Относительное удлинение, % | 61,0 – 64,1 |
| Температура сваривания, ºС | 105 – 107 |
| Влагоотдача, % | 15,1 – 16,1 |
| Гигроскопичность, % | 14,2 – 15,0 |
| Толщина поверхностного слоя нитридов, мкм | 0,7 – 2,1 |
| Микротвердость нитридного слоя, ГПа | 35 - 40 |
| Размер структурных элементов слоя нитридов, нм | 20-100 |
| Форма структурных элементов нитридов | шаровидная |
| Состав нитридного слоя, %: массовая доля нитрида титана массовая доля нитрида гафния | 80 20 |
| Биологическая безопасность материала поверхностного слоя нитридов: по миграции ионов металла в водную среду, моль/литр, гафний по цитотоксичности(индекс пролиферации) по общей токсичности к теплокровным по антимикробному действию в отношении госпитальной инфекции | 10 -10 1,2 – 1,8 Отсутствует Умеренное действие |
| Биосовместимость с кожей стопы через 90 суток (по рН кожи) | 5,4 – 5,6 |

Выводы:

- Предложены рекомендации по регулированию свойств и структуры композиционного кожевенного материала ортопедического назначения и стелечной продукции медицинского назначения, включающие последовательность, состав и режимы высокочастотной и конденсационной плазменной обработки.

- Предложена технология получения кожевенного материала с улучшенной биосовместимостью  конденсацией смеси нитридов титана и гафния на кожевенную основу из пароплазменной фазы  электродугового разряда  низкого давления 0,1 – 0,3 Па, при токе дуговых испарителей 60 – 70 А. Технология разработана  применительно к промышленному вакуумно-плазменному оборудованию.

ЛИТЕРАТУРА

- Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) Глава II. Раздел 18. Требования к изделиям медицинского назначения и медицинской технике

- Абдуллин И.Ш. Применение плазменной технологии в отделочных процессах производства натуральной кожи / И.Ш. Абдуллин, Л.Ю. Махоткина, Г.Р. Фахрутдинова // Известия высших учебных заведений «Химия и химическая технология». – Иваново, 2004.-  №2. – С.75-76.

- Гребенщикова М.М. Технология получения кожевенного материала для изделий протезно-ортопедического назначения с биологически совместимыми свойствами /М.М. Гребенщикова, И.Ш. Абдуллин, Р.А. Кайдриков, Э.Б. Гатина // Вестник Казанского технологического университета. – 2012.- №3 – С.101-103

- Пат. 110088 RU. Устройство для нанесения покрытий в вакууме/ М.М. Гребенщикова; заявитель и патентообладатель ФГБОУ ВПО «Казанский национальный исследовательский технологический университет».- заявка №2011113754; заявл.08.0.2011; опубл.10.11.2011.

- Гребенщикова М.М. Биосовместимый кожевенный материал для изделий ортопедического и медицинского назначения/ М.М.Гребенщикова, И.Ш.Абдуллин, И.Х.Исрафилов // Кожевенно-обувная промышленность. – 2012. -№2 – С.34-35